Иммобилизация актинидсодержащих радиоактивных отходов в магний-калий-фосфатной матрице

Куликова С.А.

Аспирант, младший научный сотрудник

ФГБУН Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, лаборатория радиохимии, Москва, Россия

e-mail: kulikova.sveta92@mail.ru

Развитие атомной энергетики зависят от эффективности решения проблемы обращения с радиоактивными отходами (РАО), образующимися в ядерном топливном цикле и накопленными при выполнении оборонных программ. В настоящее время перед длительным контролируемым хранением/захоронением РАО рекомендуется переводить их в отвержденные формы, обеспечивающие максимальную радиоэкологическую безопасность для окружающей среды. В зависимости от вида и радиотоксичности РАО для их кондиционирования в промышленности используют технологии остекловывания, цементирования, битумирования и включения в полимерные матрицы. При этом продолжается поиск эффективных матричных материалов для кондиционирования расширившейся номенклатуры РАО сложного химического и радиохимического состава. Материалы должны обеспечить невозможность попадания высокотоксичных долгоживущих радионуклидов, прежде всего актинидов, в окружающую среду. Эффективность иммобилизации актинидсодержащих РАО может быть достигнута при использовании низкотемпературной магний-калий-фосфатной (МКФ) матрицы на основе MgKPO4ˑ6H2O - синтетический аналог природного минерала (K)-струвит [1].

Синтезированы компаунды на основе МКФ матрицы при иммобилизации водных растворов нитратов цезия, стронция, натрия, аммония, лантана и железа как имитаторов компонентов РАО, а также раствора-имитатора актинидсодержащих САО (МКФ-САО) с общим солевым фоном 589 г/л. Удельная активность 152Eu и 239Pu в образцах МКФ-САО составляла 4.0∙103 и 1.6∙105 Бк/г, соответственно. Установлено, что при отверждении водных растворов нитратов и раствора-имитатора САО в образцах присутствует фаза KNO3 (нитер), что указывает на замещение калия катионами металлов и аммония и подтверждается присутствием в составе образцов различных кристаллических фосфатных фаз. Установлена высокая гидролитическая устойчивость синтезированных МКФ матриц согласно ГОСТ Р 52126-2003 [2]. Интегральная скорость выщелачивания 239Pu и 152Eu из образца МКФ-САО составляет 8.1∙10-6 и 1.1∙10-3 г/(см2·сутки), соответственно. Показано, что компаунды обладают высокой механической прочностью на сжатие (12-17 МПа), в том числе после электронного облучения (поглощенная доза 1 МГр) и после 30 циклов замораживания и оттаивания (-40...+40оС), что указывает на высокую радиационную и термическую устойчивость МКФ матриц. Таким образом, установлено, что физико-химические свойства МКФ компаундов соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к цементным компаундам [3].

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект          № 16-13-10539).

Автор благодарит к.х.н. Винокурова С.Е. (ГЕОХИ РАН) за научное руководство.

Литература

1. Магний-калий-фосфатные матрицы для иммобилизации жидких высокоактивных отходов / Винокуров С.Е., Куляко Ю.М., Слюнчев О.М. и др. // Радиохимия. – 2009. – Т. 51. № 1. – С. 56-62.

2. ГОСТ Р 52126-2003. Отходы радиоактивные. Определение химической устойчивости отвержденных высокоактивных отходов методом длительного выщелачивания,М.: Госстандарт России, 2003.

3. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности» (НП-019-15) №242 от 27.06.2015, Ростехнадзор.