Особенности поведения бинарных смесей поверхностно-активных веществ на различных границах раздела фаз

Дремук А.П.

Аспирант

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, факультет химико-фармацевтических технологий и биомедицинских препаратов, Москва, Россия

E–mail: dremuk-alena@mail.ru

В работе тензиометрическим методом исследовали особенности поведения смесей каприлил/каприл глюкозида (НПАВ) и додецилсульфата натрия (АПАВ) при различных мольных соотношениях компонентов на границах раздела фаз раствор-воздух и раствор-масло (каприлик/каприк триглицерид). Оценку характера взаимодействий молекул ПАВ в смешанных мицеллах проводили с использованием термодинамического подхода Рубина [1].

Таблица 1. Характеристики смешанного мицеллообразования в бинарных смесях ПАВ

| Смесь НПАВ/АПАВ | ККМ смеси, ммоль/л | Параметр взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| Мольное соотношение | раствор-воздух | раствор-масло | раствор-воздух | раствор-масло |
| 1 / 5 | 5,5 | 3,5 | -2,72 | -4,16 |
| 1 / 1 | 5,0 | 3,0 | -2,30 | -3,75 |
| 5 / 1 | 4,8 | 2,5 | -2,97 | -5,06 |

На границе с маслом для всех рассмотренных бинарных смесей межфазное натяжение выходит на постоянное значение при меньших концентрациях ПАВ, что связано с влиянием каприлик/каприк триглицерида на образование предмицеллярных агрегатов и мицелл в водных растворах. В присутствии ПАВ растворимость масла повышается, что инициирует мицеллообразование. Полученные отрицательные параметры взаимодействия свидетельствует о притяжении разнотипных молекул ПАВ при образовании смешанных мицелл. Добавление НПАВ способствует вовлечению АПАВ в мицеллы, что способствует уменьшению взаимного отталкивания одноименно заряженных групп и уменьшению поверхностной плотности заряда. В присутствии масла молекулы разных ПАВ взаимодействуют между собой сильнее, на что указывают значения параметров взаимодействия βm.

Литература

- Holland P.M., Rubingh D.N. Nonideal multlcomponent mixed micelle model // J. Phys. Chem. 1983, V. 87, № 11. P.1984 – 1190.