Влияние света на адсорбцию-десорбцию акцепторов на поверхность CdTe:Sb

Николаева А.В.1, Рабенок Е.В.2

1МГУ им. М.В. Ломоносова, ФФФХИ, Москва, Россия

E-mail:  asa.93@mail.ru

2Институт проблем химической физики, Черноголовка, Россия

E-mail: rabenok@icp.ac.ru

В последнее время, полупроводниковые пленки CdTe применяются в качестве газовых датчиков [1, 2, 3], принцип работы которых основан на изменении электропроводности в условиях адсорбции и десорбции газов. Природа физико-химических процессов, проходящих на поверхности пленок CdTе остается вопросом для обсуждения. Предполагается, что проведенные исследования позволят дать ответы на некоторые вопросы, связанные с механизмом адсорбции-десорбции газов на поверхности тонких пленок СdTe:Sb.

В работе бнаружено, что проводимость под действием света с энергией E> Eg имеет две составляющие: резкий рост и медленный спад. Показано, что эффект снижения проводимости под действием света обусловлен фотодесорбцией молекул кислорода и/или воды с поверхности образца. Предложена модель «двуслойной» проводимости.

Авторы выражают признательность заведующему лабораторией фотоэлектрофизики ИПХФ РАН проф. д.ф.-м.н. Новикову Г.Ф. за интерес к работе и полезные советы и к.х.н. Гапановичу М.В. за помощь в приготовлении образцов.

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда содействия инновациям, дог. № 1103ГС1/21787.

Литература

[1] Федяева О.А. Обратный адсорбционный пьезоэлектрический эффект в полупроводниковых материалах CdTe, CdHgTe. Дисс. д-ра хим. наук. Омск, 2014.

[2] Кировская И.А., Подгорный С.О. Патент РФ № 2422811, 2014.

[3] Федяева О.А. // Физика и техника полупроводников. 2013. Т. 48. Вып. 11.

[4] Один И.Н, Чукичев М.В., Гапанович М.В., Козловский В.Ф., Нуртазин А.А., Новиков Г.Ф. // Неорганические материалы. 2009. Т. 43. № 7. С.878-883

[5] Радычев Н.А., Новиков Г.Ф., Чернов И.А., Метелева Ю.В. // Журнал физической химии. 2005. Т. 79. № 11. С. 1867-1869.