Необычные наноассоциаты на основе карбокси-каликс[4]резорцинарена и цетилпиридиния хлорида

Ермакова А. М.

Институт Органической и Физической химии А. Е. Арбузова, КазНЦ, РАН, Казань, РФ

Казанский Федеральный Университет, Казань, РФ

alinaermakova135@gmail.сom

Дизайн наноразмерных супрамолекулярных ансамблей, в частности использование связывающих свойств макроциклов в системах ПАВ-каликсрезорцинарен является прекрасной возможностью для создания мультифункциональных умных материалов и наноконтейнеров. Известно, что включение водорастворимых лекарственных средств в нанокапсулы защищает их от биодеградации и способствует как медленному высвобождению лекарства, так и возможности контроля его связывания под действием внешних радражителей (рН, температуры, добавки конкурентных молекул–гостей). Целью нашей работы был дизайн новых супрамолекулярных систем ПАВ-каликсрезорцинарен, изучение структуры и морфологии данной системы и оценка связывания некоторых субстратов.

Ассоциация мицелл хлорида цетилпиридиния (CPC) в присутствии октаацетата тетрафениленоксиметилкаликс[4]резорцинарена (CR) приводит к образованию необычных сферических супрамолекулярных наночастиц. В области молярных соотношений CR/СРС от 10/1 до 1/10 (за исключением 1/8) макроцикл, выступая в качестве противоиона, уменьшает критическую концентрацию мицеллообразования СРС на один порядок и приводит к образованию супрамолекулярных НЧ со средним гидродинамическим радиусом 164 нм и средним значением дзета потенциала -60 мВ. Образование супрамолекулярных НЧ изучено при помощи методов ЯМР ИГМП, 2D NOESY, ДРС, ПЭМ, флуоресцентной и УФ/вид. спектроскопии. Изучена стабильность НЧ в условиях изменения температуры или рН в присутствие электролитов. Также изучена специфичность взаимодействий НЧ с субстратами, связанных макроциклом или мицеллами СРС. Показано усиление связывания катионного красителя в присутствие супрамолекулярных НЧ. Таким образом, представленные супрамолекулярные системы могут выступать в качестве нанокапсул для водорастворимых и водонерастворимых соединений.

Автор выражает благодарность научным руководителям – кхн, нс Морозовой Ю.Э. и Антипину И.С. дхн, проф., член-корр. РАН за помощь в выполнении работы.