Необычные сорбционные свойства дипептида L-лейцил-L-лейцин и его самоорганизация в твердой фазе

Сафиуллина А.С.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

E-mail: englishfile94@gmail.com

В настоящее время значительный интерес исследователей привлекают короткоцепные олигопептиды, способные к самоорганизации с образованием различных наноструктур в зависимости от условий формирования. Материалы на основе олигопептидов обладают особыми свойствами, такими как высокая жесткость, пьезоэлектрическая активность, оптическая нелинейность, супергидрофобность и люминесценция. Такие материалы биосовместимы и обладают биологической активностью. Еще одной особенностью олигопептидов является их способность к образованию пористых кристаллов, содержащих гидрофильные или гидрофобные спиралевидные каналы. Такие кристаллы способны селективно связывать и разделять газы, проявляя цеолитоподобные свойства. В настоящей работе впервые приводятся результаты, иллюстрирующие антицеолитовые свойства дипептида L-лейцил-L-лейцина по отношению к широкому кругу органических соединений и воде, заключающиеся в отсутствии молекулярно-ситового эффекта, характерного для органических и неорганических цеолитов, рис.1. Установлено, что L-лейцил-L-лейцин обладает повышенной емкостью к сорбатам с более крупным размером молекул. Обнаружено, что повышенная емкость дипептида по отношению к дихлорметану связана со специфической самоорганизацией дипептида в твердой фазе.

Рис.1. Зависимость величины S×MRD от мольной рефракции «гостей».