Влияние искрового плазменного спекания на структуру и физико-химические свойства системы Со/УНТ

Паслова М.С., Черняк С.А.

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: paslova.maria@gmail.com

Углеродные нанотрубки (УНТ) используются в самых разных областях науки и технологии. Однако низкая насыпная плотность и порошкообразность ограничивают возможности их применения и компактизация является важной проблемой. Метод искрового плазменного спекания (ИПС) основанный на одновременном воздействии механического давления и импульсного постоянного тока. Среди множества известных подходов он выделяется экспрессностью, широким диапазоном давления и температуры спекания. При обработке УНТ, модифицированных оксидами металлов, возможно восстановление оксидов углеродом и образование стабилизированных наночастиц металлов. Частицы, инкапсулированные в углерод, являются перспективным материалом для магнитных носителей информации, а также обладают каталитической активностью [1].

В настоящей работе синтезирован ряд образцов состава Co3O4/УНТ с содержанием кобальта от 10 до 30 масс. %. Проведена их ИПС-обработка и изучено влияние температуры спекания и содержания металла на электропроводность, плотность и морфологию материалов. Установлено, что в условиях ИПС-обработки в диапазоне 800-1000оС происходит восстановление оксида кобальта и стабилизация металла углеродной оболочкой. Электропроводность получаемых композитов растет при уплотнении материала и нелинейно зависит от содержания кобальта в образце (рис. 1).

Литература

- Erokhin A.V. et al. Phenylacetylene hydrogenation on Fe@C and Ni@C core–shell nanoparticles: About intrinsic activity of graphene-like carbon layer in H2 activation // Carbon. 2014. №74. P. 291–301.

# Text boxes

Рис. 1. Зависимость удельной электропроводности образцов от температуры спекания