Изменения оптических свойств растворов гуминовых веществ
под действием металлического железа

Анучина М.М.1, Шакиров С.М.2

Аспирант, аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
1химический факультет, 2физический факультет, Москва, Россия

E-mail: anuchina_maria@radio.chem.msu.ru

Перспективным природным соединением для использования в различных областях науки и техники является органическая составляющая часть почв - гуминовые вещества (ГВ). Понимание механизмов, протекающих при воздействии растворов ГВ на металлическое железо, важно, как для объяснения коррозионных процессов, так и для поиска новых методов получения соединений железа и ГВ. Ранее показано [1], что динамика взаимодействия растворов ГВ и металлического железа проявляется в значительном изменении оптической плотности растворов. В настоящей работе изучены процессы взаимодействия 1 л раствора ГВ с концентрацией 0.25 г/л и 10 г порошка железа в герметичных контейнерах, при комнатной температуре с переменной подачей воздуха в течение 10-20 суток. В данных условиях наблюдается образование коллоидных растворов оксидов железа. По данным электронной спектроскопией поглощения (ЭСП), в растворах, не подвергшихся центрифугированию, наблюдается симбатное изменение оптической плотности и показателя светорассеяния. Для отцентрифугированных растворов ЭСП и рассеяние практически не изменяются. В обоих случаях наблюдается изменение показателя асимметрии флуоресценции и параметра тушения флуоресценции по мере взаимодействия ГВ и железа.

В настоящей работе подтвержден многостадийный процесс образования коллоидных растворов, содержащих золи оксидов железа, стабилизированных ГВ. Показано, что в результате данного взаимодействия наблюдаются изменения в составе функциональных групп ГВ.

Работа выполнена: при поддержке Российского научного фонда, грант №16-14-001; совместно на кафедрах радиохимии химического факультета и квантовой электроники физического факультета под руководством Панкратова Д.А. и Ширшина Е.А.

1. Панкратов Д.А., Анучина М.М. Роль гуминовых веществ в формировании наноразмерных частиц продуктов коррозии металлического железа // Журнал физической химии, том 91, № 2, с. 234-240. DOI:10.7868/S0044453717020224