Каталитические свойства наночастиц берлинской лазури с пероксидазной активностью

Чухнина А.Б., Комкова М.А.

МГУ имени М.В.Ломоносова,химический факультет, Москва, Россия

E–mail:chuhninaann@gmail.com

Одним из активно развивающихся направлений в рамках создания «искусственных ферментов» является разработка неорганических наночастиц с каталитической активностью, сравнимой с таковой для их природных аналогов, но в отличие от них обладающих высокой стабильностью при хранении и простотой получения.

Настоящая работа посвящена разработке метода синтеза и исследованию каталитических свойств наночастиц, обладающих пероксидазной активностью. Для получения «искусственной пероксидазы» предложено использование берлинской лазури (БЛ), наиболее совершенного неорганического катализатора восстановления Н2О2 [1].

Разработана методика химического гомогенного синтеза наночастиц БЛ. В отличие от общепринятого подхода осаждения БЛ из смеси солей железа (II) и железа (III), синтез из смеси солей железа (III) с использованием восстановителя позволяет контролировать скорость реакции и размер получаемых частиц. Так, варьируя соотношение солей и Н2О2 (восстановителя), возможно получать наночастицы БЛ с размерами от 60 до 300 нм.

Методом спектрофотометрии определены каталитические характеристики полученных наночастиц в процессе гомогенного катализа восстановления Н2О2 с использованием 3,3’,5,5’-тетраметилбензидина (ТМБ) в качестве второго субстрата. Зависимость скорости каталитической реакции от концентрации субстрата описывали уравнением Михаэлис-Ментен. Показано, что каталитические характеристики наночастиц БЛ зависят от их размера и структуры. Для наночастиц БЛ с радиусом 45 нм Км по второму субстрату на порядок ниже, чем для пероксидазы хрена, и составляет 0.027 мМ. Таким образом, берлинская лазурь обладает более высоким сродством к ТМБ. Величина kкат/Kм по пероксиду водорода составляет 1.8·108 М-1с-1, что на полтора порядка выше, чем для пероксидазы хрена в тех же условиях. Высокая каталитическая активность наночастиц берлинской лазури обусловлена большим количеством активных центров на их поверхности.

Литература

1.	Karyakin A.A., Karyakina E.E. PrussianBlue - based 'artificial peroxidase' as a transducer for hydrogenperoxide detection. Application to biosensors// Sensors and Actuators B-Chemical, 1999.

Работа выполняется при финансовой поддержке РНФ, грант # 16-13- 00010.