ЭПР диагностика матриксов на основе D,L-полилактида,

сформированных в среде сверхкритичеcкого CO2

Иванова Т.А.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

Химический факультет,
Москва, Россия

E–mail: Tatianaivanovamsu@gmail.com

Пористые биоразлагаемые полимеры являются перспективными материалами для изготовления временных протезов различных тканей и органов (матриксов). По мере деградации материала матрикс замещается собственными тканями организма, постепенно прорастающими сквозь поры полимера. Для предотвращения воспалительных процессов и стимуляции роста тканей в полимерную матрицу могут быть добавлены биологические активные вещества. В последнее время для изготовления пористых материалов используют технологии на основе сверхкритического диоксида углерода.

Настоящая работа посвящена разработке методики получения матриксов на основе D,L-полилактида c одновременной импрегнацией биологически активными веществами в среде сверхкритического CO2. В качестве вводимого допанта использовали стандартный спиновый зонд ТЕМПОН, что давало возможность анализировать полученные образцы при помощи спектроскопии электронного парамагнитного резонанса.

В результате проведенных экспериментов было установлено отсутствие локального концентрирования допанта в полимерной матрице. Отработаны условия проведения сверхкритического вспенивания, приводящие к получению образцов с проходимыми порами, характеризующихся равномерным макроскопическим распределением парамагнитного вещества. Оценено время деградации радикалов в матриксе в среде живых клеток.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 16-03-00333, 17-02-00445).