Рамановский механизм снижения контраста при усилении чирпированного импульса в кристалле сапфира, допированного ионами титана

Господинов Г.А.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: ga.gospodinov@physics.msu.ru

В настоящее время для задач взаимодействия излучения с веществом существуют лазерные комплексы, интенсивность которых достигает [1]. Одной из важнейших характеристик излучения таких систем является контраст, который определяется как отношение интенсивности предымпульса к интенсивности основного импульса излучения. Важность контраста обусловлена тем, что предымпульс высокой интенсивности, опережающий основное излучение лишь на несколько пикосекунд, может привести к образованию преплазмы на поверхности мишени, что существенно повлияет на исследуемые основным импульсом процессы.

К основным механизмам снижения контраста относятся: усиленное спонтанное излучение, пьедестал основного импульса, прямое образование предымпульсов, образование предымпульсов за счет нелинейного преобразования при усилении излучения с пост импульсами [2].

Получать интенсивность лазерного излучения выше  позволяет методика усиления чирпированных импульсов (CPA). Идея CPA-систем заключается в том, что исходный лазерный импульс пропускается через стретчер – систему, придающую импульсу частотную модуляцию (так называемый чирп). При этом первоначально короткий импульс оказывается растянутым во времени в несколько десятков тысяч раз, что приводит к существенному снижению интенсивности. Затем излучение усиливается и пропускается через систему с противоположным к стретчеру знаком дисперсии – компрессор. Одной из эффективных лазерных сред для таких систем являются кристаллы Ti:Sa – сапфира, допированного ионами титана.

На этапе усиления чирпированного импульса возможно вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР) в усиливающей среде. Действительно, кристалл Ti:Sa обладает колебательными модами, наиболее интенсивной из которых соответствует сдвиг частоты [3]. Так как среда усиливающая, ВКР в этом случае будет проходить без порога. После компенсации чирпа стоксов саттелит будет опережать или отставать от основного импульса в зависимости от знака дисперсии в компрессоре: отрицательному знаку соответствует пост импульс, положительному – предымпульс. Таким образом, эффект Рамана может вызывать появление пост-/пред- импульсов.

Для моделирования процесса ВКР в усиливающей среде использовалась система уравнений (1). Она описывает как обычное усиление сигналов накачки и стокса, так и ВКР усиление стоксова сигнала. Здесь ,  – интенсивности волн накачки и стоксовой компоненты; g – коэффициент усиления ВКР; d(/dΩ, N – соответственно дифференциальное сечение спонтанного комбинационного рассеяния излучения на частоте накачки в стоксово излучение частоты , разность объемных плотностей числа частиц на начальном и конечном уровнях ВКР-перехода [4]; ,  – соответственно полное сечение усиления кристалла и инверсия населенностей. Расчет (рис. 1) производился для кристалла длиной см и Гауссова импульса накачки на входе длительность 100пс по уровню .

Для экспериментального исследования использовалась фемтосекундная установка на Ti:Sa(длина волны – 800 нм, частота следования импульсов – 10 Гц, максимальная

| (1) |  |
| --- | --- |
|  | Рис. 1. Зависимость контраста от интенсивности излучения накачки на входе. |

энергия в импульсе ~ 2 мДж, минимальная длительность импульса – 45 фс). Импульс с генератора проходил стретчер, после чего его длительность составляла пс, фокусировался в кристалл Ti:Sa, который мог накачиваться излучением на длине волны 532 нм для создания инверсии населенностей. Диаметр пучка на кристалле соответствовал интенсивности излучения . Затем излучение коллимировалось и направлялось в коррелятор 3го порядка с динамическим диапазоном ~10-8. Полагалось, что в отсутствии инверсии порог ВКР не преодолевается, и предымпульс отсутствует. На рис. 2 изображены предварительные результаты. В эксперименте с созданием инверсии населенностей появляется пост импульс на задержке 93пс от основного импульса, в то время как без инверсии он отсутствует.

Рис. 2. Корреляционная функция выходного излучения без (а) и с инверсией населенностей (б) в кристалле Ti:Sa

Литература

- Yanovsky V., et al. Ultra-high intensity- 300-TW laser at 0.1 Hz repetition rate // Opt. Express. 2008. V. 16(3). P. 2109–2114.

- Didenko N.V., et al. Contrast degradation in a chirped-pulse amplifier due to generation of prepulses by postpulses // Opt. Express. 2008. V. 16(5). P. 3178–3190.

- Kaminskii  A.A., et al. Observation of stimulated Raman scattering in leucosapphire  // Quantum Electron. 1997. V. 27(7). P. 612–613.

- Grasyuk  A.Z., et al. Determination of the Raman gain coefficient in leucosapphire // Quantum Electron. 1998. V. 28(2). P. 162-166.