Индуцированная вторая оптическая гармоника электрическим полем ТГц импульса в сегнетоэлектрической тонкой пленке BaSrTiO3

Гришунин К.А.1

Аспирант

Овчинников А.В.2

Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.

Мишина Е.Д.1

Профессор, д.ф.-м.н.

1Московский технологический университет (МИРЭА),

Институт электроники, Москва, Россия

2Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН), Москва, Россия

E–mail: grishunin@mirea.ru

Сегнетоэлектрические материалы широко распространены в электронных устройствах, таких как запоминающие устройства, конденсаторы и пьезоэлектрические актюаторы. Возможность управлять сегнетоэлектрическим параметром порядка на сверхбыстрых временах долгое время являлось недостижимой целью для исследователей. Техники измерения, основанные на электрическом контакте, обычно ограничены частотой несколько мегагерц и не позволяют достичь необходимого временного разрешения. Преодолеть этот предел возможно с использованием субпикосекундных электромагнитных импульсов (ТГц импульсов).

Гетероэпитаксиальные сегнетоэлектрические пленки (Ba0,8Sr0,2)TiO3 (BST) (TC= 80°C), содержит 180-градусные домены, которые не скомпенсированы из-за поверхностных напряжений и формируют встроенную поляризацию в Z-направлении [1,2].

Для их возбуждения были использованы ТГц импульсы длительностью около 1 пс и амплитудой электрического поля до 360 кВ/см [3]. Для зондирования ТГц-индуцированных изменений в образце, были использовали оптические импульсы с длиной волны 1240 нм и длительностью около 100 фс. Прошедшее излучение регистрировалось фотоэлектронным умножителем на удвоенной частоте.

В эксперименте были измерены зависимости интенсивности ГВГ для двух фиксированных положений анализатора – Pout (ось пропускания совпадает с направлением [100]) и Sout (с направлением [010]) как функция угла поворота плоскости поляризации зондирующего () и ТГц () импульсов (Рис. 1a – без приложения поля, 1b и 1c – нулевая задержка между ТГц накачкой и оптическим зондированием, соответственно).

В нецентросимметричных кристаллах присутствует ненулевой электродипольный вклад . Когда электрическое поле приложено в плоскости образца, часть доменов выстраивается вдоль поля. По аналогии с [4], это можно представить как объемная доля доменов, ориентированных вдоль [100] и [010] направлений с соответствующими весовыми коэффициентами. Таким образом, интенсивность ВГ гармоники при приложении электрического поля ТГц импульса, ориентированного вдоль произвольного направления в плоскости пленки, запишется как: , где  – поляризация без ТГц,  и  – проекции наведенной электрическим полем ТГц импульса поляризация на выбранные направления, - весовые коэффициенты.

Результаты, полученные в данной модели, демонстрируют хорошее согласие с экспериментом (рис.1). В частности, из совместной аппроксимации были получены соотношения для ненулевых компонент тензора нелинейной восприимчивости  (по сравнению с  для BaTiO3 на длине волны 1058 нм [5]).

Рис.1. Поляризационные зависимости интенсивности ГВГ: (а) - вращение поляризации оптического излучения при отсутствии ТГц накачки; (b) – вращение поляризации оптического излучения при фиксированном направлении ТГц поля (вдоль [001]); (c) – вращение направления ТГц поля при фиксированной поляризации оптического импульса (параллельно [001]). Ось пропускания анализатора выбиралась Pout и Sout, соответственно.

Возможно ли появление доменов, ориентированных перпендикулярно плоскости пленки, за счет электрического поля, приложенным в плоскости? В классическом сегнетоэлектрике Pb(Zr0.4Ti0.6)O3 время зарождения доменной стенки под действием электрического поля 200 кВ/см составило 0.47 пс [6]. Эти два параметра, напряженность электрического поля и время зарождения очень близки по амплитуде и длительности ТГц поля, использованного в экспериментах. Таким образом, имеет место переключение 90-градусных электрических доменов и вклад в параметр порядка от компоненты в плоскости образца может достигать 6% (из результатов аппроксимации) от общего значения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (16-12-10520).

Литература

1.	Padilla J., Zhong W., Vanderbilt D. First-principles investigation of 180° domain walls in BaTiO3 // Phys. Rev. B. 1996. Vol. 53, № 10. P. R5969–R5973.

2.	Anokhin A.S. et al. Phase transitions in barium–strontium titanate films on MgO substrates with various orientations // Phys. Solid State. 2016. Vol. 58, № 10. P. 2027–2034.

3.	Vicario C. et al. High efficiency THz generation in DSTMS, DAST and OH1 pumped by Cr:forsterite laser // Opt. Express. 2015. Vol. 23, № 4. P. 4573–4580.

4.	Mishina E.D. et al. Domain orientation in ultrathin (Ba,Sr)TiO3 films measured by optical second harmonic generation // J. Appl. Phys. 2003. Vol. 93, № 10. P. 6216.

5.	Miller R.C., Kleinman D.A., Savage A. Quantitative Studies of Optical Harmonic Generation in CdS, BaTiO3 , and KH2PO4 Type Crystals // Phys. Rev. Lett. 1963. Vol. 11, № 4. P. 146–149.

6.	Jiang A.Q. et al. Sub-picosecond processes of ferroelectric domain switching from field and temperature experiments // Adv. Funct. Mater. 2012. Vol. 22, № 1. P. 192–199.