Использование одномерных фотонных кристаллов в качестве электродинамически активных подложек для усиления эффекта гигантского комбинационного рассеяния.

Дорофеенко Александр Викторович1, Богинская Ирина Анатольевна1, Сиразов Рустем Альбертович2,*

Ведущий научный сотрудник, кандидат физико-математических наук; научный сотрудник, кандидат технических наук; студент

1)Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук, Москва, Россия

2)Московский физико-технический институт, факультет проблем физики и энергетики, Долгопрудный, Россия

*E-mail: rus-sirazov@yandex.ru

Последовательное усиление интенсивности поля на границе слоёв фотонного кристалла приводит к значительному, вплоть до 103 раз, усилению интенсивности поля на границе с внешней средой. Что, в свою очередь, позволяет предположить, что данные структуры будут перспективны в качестве электродинамически активных подложек для усиления сигнала сенсоров, работающих на эффекте гигантского комбинационного рассеяния.

В работе исследовали плёнки из чередующихся пар слоёв диоксида кремния (SiO2) и оксида циркония (ZrO2): { SiO2,560 нм }/N×{ZrO2,130 нм-SiO2,280 нм}, где N составляет 2, 3 и 4, полученные методом электронно-лучевого испарения в вакууме. Теоретический расчёт коэффициента усиления электрического поля на поверхности кристалла предполагает увеличение интенсивности сигнала органической метки в 260-370 раз [1].

С помощью эллипсометрических исследований проверили соответствие сформированных покрытий теоретическим расчётам.

При измерении спектров комбинационного рассеяния возбуждали структуры (призма SiO2)/активная подложка/воздух со стороны воздуха. Для сравнения усиливающих свойств подложек использовали специальную метку, которая представляла собой тионитробензойную кислоту (ТНБ), адсорбированную на наночастицах золота размером 56 нм. Наночастицы наносили на поверхность подложек, после осаждения наночастиц подложки промывали в дистиллированной воде.

Сравнения проводили, измеряя интенсивность полосы колебания нитро группы (NO2) при 1346 см-1 молекулы ТНБ, предварительно нанесённой на поверхность кристалла. Возбуждающее излучение с длиной волны 785 нм подводили под одинаковыми углами из воздуха на исследуемую структуру и контрольный образец и сравнивали их интенсивности. Варьируя угол падения возбуждающего излучения, находили максимум усиления интенсивности рассеяния.

В результате проведённого исследования получили усиление интенсивности комбинационного рассеяния на фотонном кристалле в 170 раз по сравнению с электродинамически не активной подложкой SiO2.

Проведённое исследование показало, что фотонные кристаллы могут быть использованы в качестве электродинамически активных подложек для усиления сигнала сенсоров, работающих на эффекте гигантского комбинационного рассеяния.

- И.А. Нечепуренко, А.В. Дорофеенко, А.П. Виноградов, И.Н. Курочкин. Усиление комбинационного рассеяния поверхностной волной в фотонном кристалле // Вестник Московского университета. 2015, Серия 2, Химия, №3.