Полупроводниковый дисковый лазер в наносекундном диапазоне длительностей импульсов генерации

Подмазов С.В.

аспирант

Московский физико-технический институт (государственный университет), 
факультет проблем физики и энергетики, Долгопрудный, Россия
E–mail: sergei.podmazov@mail.ru

Вертикально-излучающие полупроводниковые лазеры [1] применяются почти повсеместно: оптические телекоммуникации, резка металлов, компьютерные мыши, лазерные принтеры, лазерная спектроскопия [2].

Среди различных видов вертикально-излучающих полупроводниковых лазеров можно выделить группу лазеров с оптической накачкой и внешним резонатором, которые так же известны как полупроводниковые дисковые лазеры. Особенностями таких лазеров являются высокая выходная мощность с одного элемента и наличие внешнего резонатора, благодаря которому выходные параметры излучения могут значительно изменяться при использовании нелинейных кристаллов, оптических фильтров и насыщающихся поглотителей.

Проведенное исследование продолжает работу [3], связанную с изучением возможности создания лазера для лазерной селективной фотоионизации изотопов. На этом этапе исследовалась генерация полупроводникового дискового лазера в наносекундном диапазоне. Переход к наносекундным импульсам обуславливается тем, что время жизни возбуждённых состояний в процессе лазерной фотоионизации, например, иттербия составляет несколько сотен наносекунд [4].

В результате была получена генерация излучения полупроводникового дискового лазера с накачкой твердотельным лазером Cr:LiCAF длительностью 370-34 нс. На рис.1 представлены импульсы накачки и генерации диска длительностью 110 и 34 нс соответственно. Так же было исследовано изменение спектра генерации дискового лазера при импульсе накачки длительностью 500 нс. Центральная длина волны генерации 1027,8 нм остается практически постоянной в течение 200 нс и смещается на несколько ангстрем за весь импульс. Отсюда можно сделать вывод, что теплоотвод от диска снизу через брэгговское зеркало не уступает теплоотводу сверху через алмазную тонкую пластинку [3], если импульсы генерации диска сотни наносекунд.

Рис. 1. Импульсы лазера накачки (1) и генерации дискового лазера (2) длительностью 110 и 34 нс соответственно

Литература

- Soda H., Iga K.I., Kitahara C., Suematsu Y. GaInAsP/InP surface emitting injection lasers // Japanese Journal of Applied Physics. 1979, 18(12). 2329.

- Okhotnikov O.G. (ed.). Semiconductor disk lasers: physics and technology. John Wiley & Sons. 2010.

- Гочелашвили К.С., Державин С.И., Евдокимова О.Н., Золотовский И.О., Подмазов С.В. Исследование спектров излучения дискового полупроводникового лазера с длиной волны 1320 нм и его второй гармоники // Квантовая электроника. 2016, 46(3). C. 197-200.

- Borisov S. K., Kuzmina M. A., Mishin V. A. A study of isotopically selective photoionization of ytterbium atoms for laser isotope separation // Journal of Russian Laser Research. 1996, 17(4). С. 332-345.