Создание набора светодиодных образцов – эталонов силы света, светового потока, координат цветности

Туркин А.Н.1; Широков С.С.2; Ивашин Е.А.2, Тищенко Е.В.1

Доцент, кандидат физико-математических наук; сотрудник; сотрудник; студент

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия; 2Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений», Москва, Россия

E-mail: andrey@turkin.su; ev.tishchenko@physics.msu.ru

Сегодня значительными темпами растёт производство различных типов светодиодов, а также приборов на их основе. Это требует контроля качества выпускаемой продукции или проверке светодиодов, поступающих в качестве комплектующих, на соответствие заявленным в технической документации характеристикам. Чтобы обеспечить единство и точность измерений приборами того или иного предприятия, необходимы эталоны, способные передавать им размер единиц.

Согласно рекомендациям МКО 127 2007г. [1], такими эталонными источниками должны являться светодиоды того же типа, что и измеряемые. Данные эталоны должны обладать стабильными электрическими и, как следствие, стабильными оптическими характеристиками. Для этого они должны быть предварительно отобраны и отожжены в течение 500 часов и более при номинальных значениях электрических параметров, а их корпус должен иметь систему контроля температуры и регулировки тока для обеспечения постоянства выходной оптической мощности.

В данной работе для стабилизации температуры эталонных образцов мы используем элемент Пельтье с медно-алюминиевым радиатором большой площади. Контроль температуры осуществляется платиновым термосопротивлением PT-100, расположенным под кристаллом. Для поддержания заданного значения температуры мы реализуем систему с отрицательной обратной связью на основе пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД) регулятора [2]. Для повышения стабильности характеристик эталонных образцов определение параметров ПИД-регулятора производится для каждого из них индивидуально.

Рис.1. Результаты измерения силы света светодиода зелёного свечения для восьми включений. Отклонение измеренных значений от среднего – менее 1%.

Целью нашей работы являлось создание набора эталонных светодиодов, включающего в себя светодиоды красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, синего и белого свечения, исследование долговременной стабильности и воспроизводимости их фотометрических и колориметрических характеристик, а также передача им размера единиц силы света, светового потока, координат цветности.

Литература

1.	CIE 127-2007: Measurement of LEDs – Second Edition.

2.	Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием // М.: Горячая линия – Телеком, 2009.

3.	Шуберт Ф. Светодиоды / Пер. с англ. под ред. А.Э. Юновича – 2-е изд.// М.: Физматлит, 2008.

4.	Меркульев А.Ю., Горячев Н.В., Юрков Н.К.: Системы охлаждения полупроводниковых электрорадиоизделий // Молодой учёный. – 2013. - №11. – С. 143-145.

5.	Поляков К.Ю.: Теория автоматического управления для «чайников». // Санкт-Петербург. – 2008.

6.	Светодиоды и их применение для освещения. Под ред. акад. АЭН РФ Айзенберга Ю.Б. // Москва. – Знак. – 2012.

7.	Тиходеев П.М.; Световые измерения в светотехнике. – Издание второе, переработанное. // Ленинград. – Государственное энергетическое издательство. – 1962.

8.	ГОСТ Р 54350-2015: Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний // Москва. – Стандартинформ. – 2015.

9.	ГОСТ 8.205-2014: Государственная поверочная схема для средств измерений координат цвета и координат цветности, показателей белизны и блеска. // Москва. – Стандартинформ. – 2014.