Оптические характеристики периодических полупроводниковых гетероструктур Арчаков Е.А.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: archakov95@mail.ru

Распределенный брэгговский отражатель – это набор очень тонких (от десятков до сотен нанометров) слоев из прозрачных материалов с периодически меняющимся показателем преломления . Толщины слоев подбираются таким образом, чтобы для  лучей, отраженных от границ раздела, имела место конструктивная интерференция. В результате, в определенном диапазоне длин волн такая конструкция позволяет достичь высокого коэффициента отражения (~100%). В простейшем случае используется два слоя с показателями преломления . Брэгговское зеркало используется в VCSEL – поверхностно-излучающий лазер с вертикальным резонатором, который выделяют из-за высокой рабочей мощности (несколько ватт) и хороших характеристик пучка (малая угловая расходимость и симметричная диаграмма направленности) [1,3].

В работе исследован распределенный брэгговский отражатель, выращенный на основе Al0,92Ga0,08As/Al0,1Ga0,9AS. Целью работы является получение брэгговского зеркала с коэффициентом отражения  для излучения, падающего на длине волны . По данным значениям были теоретически рассчитаны параметры [1,2]:

- Показатель преломления:

где x – концентрация Al, E – энергия фотона падающего излучения;

- Количество слоев в структуре:

;

- Толщины слоев:

Выращенная методом газофазной эпитаксии по заданным параметрам m, L, n гетероструктура исследована на отражение. Результаты эксперимента удовлетворяют исходным требованиям.

Литература

- A.C. Tropper, S. Hooglan, «Extended cavity surface-emitting semiconductor lasers» 2006.

- Coldren LA, Corzine SW, Masanovic MI, «Diode lasers and photonic integrated circuits» Coldren LA, Corzine SW, Masanovic MI, 2012.

- Mark Kuznetsov, «VECSEL Semiconductor Lasers: A Path to High-Power, Quality Beam and UV to IR Wavelength by Design», 2010.