Взаимосвязь структурных параметров ансамблей кремниевых нанонитей, времени жизни фотонов в них и эффективности комбинационного рассеяния света

Н.Б. Ткаченко1, А.В. Колчин2

1,2студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E-mail: nb.tkachenko@physics.msu.ru

Ансамбли кремниевых нанонитей (КНН) диаметром порядка 100 нм представляют большой интерес для фотоники, поскольку на их основе могут быть созданы высокоэффективные сенсоры и устройства фотовольтаики. В настоящей работе исследованы слои КНН, сформированные методом металл-стимулированного химического травления кристаллического кремния (c-Si) (рис.1) [1].

Ансамбли КНН демонстрируют рост коэффициента отражения в ближнем ИК и спад в видимом спектрах. Чтобы получить информацию о распространении света в ансамблях КНН, мы выполнили измерения кросс-корреляционных функций [2] фемтосекундных лазерных импульсов (длина волны 1250 нм, длительность импульса 80 фс, частота следования импульсов 80 МГц) и определили время жизни фотонов в слоях КНН. Показано, что время жизни фотонов в КНН увеличивается с увеличением толщины (рис. 2a, 2б,). Этот эффект приводит к увеличению эффективности комбинационного рассеяния света (КРС) (рис 2в). Проведённые поляризационные измерения сигнала КРС свидетельствуют о переходе с ростом толщины слоя КНН от выраженной четырехкратной симметрии ориентационной зависимости КРС к ее изотропному виду. Показано, что распространение света в массивах КНН толщиной свыше 2 мкм имеет диффузный характер.

Рис.2. Кросс-корреляционные функции КНН различной толщины (а,б) и зависимость сигнала КРС от толщины (в)

Литература

1. Sivakov V., Christiansen S. Novel discovery of silicon// J. Nanoelectron. Optoelectron. 2012. V.7. P. 583–590.

2. Kop R.H.J., et al. Observation of anomalous transport of strongly multiple scattered light in thin disordered slabs // Phys. Rev. Lett. 1997. V.79 (22). 4369.

# Text boxes

Рис.1. Изображение ансамбля КНН, полученное в электронном микроскопе