Гибридизация оптических мод в магнитном фотонном кристалле с плазмонным покрытием

Кандзюба П.Р.¹*, Хохлов Н.Е.², Сылгачева Д.А.³

1студент, 2старший научный сотрудник, к.ф.-м.н. ,3аспирант

1,2,3Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия,

2,3Российский Квантовый Центр, Москва, Сколково, Россия

*E-mail: polynaka@gmail.com

Фотонные кристаллы — пространственно-периодические диэлектрические структуры, в которых диэлектрическая проницаемость изменяется с периодом, сравнимым с длиной волны света. Они разделяются на одно-, двух- и трехмерные. Благодаря периодическому распределению диэлектрической проницаемости в фотонных кристаллах возникают  фотонные запрещенные зоны для некоторых энергий фотонов, что успешно используется, например, для создания зеркал с почти 100% коэффициентом отражения [1,2]. Многослойную структуру одномерного фотонного кристалла можно рассматривать как систему планарных волноводов, в которой могут возбуждаться различные волноводные моды [3].

При распространении линейно поляризованного света через намагниченную среду наблюдается магнитооптический эффект Фарадея — явление, при котором происходит вращение плоскости поляризации света. Увеличить угол поворота плоскости поляризации за счет эффекта Фарадея можно увеличив степень локализации света внутри структуры, например, на краю фотонной запрещенной зоны в фотонных кристаллах [1]. Ранее коллективом авторов было экспериментально продемонстрировано увеличение магнитооптических эффектов в фотонных кристаллах также и при возбуждении волноводных мод структуры [4,5]. При этом для возбуждения волноводных мод на поверхность кристалла наносилась дифракционная плазмонная решетка.

Данная работа посвящена экспериментальному изучению усиления эффекта Фарадея в точках пересечения дисперсионных линий волноводных мод ортогональных поляризаций. Вблизи таких особых точек происходит гибридизация мод. При этом показано, что внешнее магнитное поле смешивает моды ортогональных поляризаций. Это приводит к эффективной перекачке энергии между модами, что выражается в увеличении угла поворота поляризации прошедшего света, т.е. к резонансному усилению эффекта Фарадея. Исследуемое явление перспективно для создания компактных модуляторов света, и чувствительных сенсоров магнитного поля.

Литература

- В. И. Белотелов, А. К. Звездин, Фотонные кристаллы и другие метаматериалы. Библиотечка квант. Вып. 94, 2006.

- В. А. Кособукин, "Фотонные кристаллы, " Окно в Микромир, No. 4, 2002.

- Сылгачева Д.А., Хохлов Н.Е., Калиш А.Н., Белотелов В.И. Волноводные моды одномерных фотонных кристаллов в поперечном магнитном поле // ЖЭТФ, 2016 Том 150, Вып. 5

- D. Sylgacheva, N. Khokhlov, A. Kalish, S. Dagesyan, A. Prokopov, A. Shaposhnikov, V. Berzhansky, M. Nur-E-Alam, M. Vasiliev, K. Alameh, and Vladimir Belotelov, Transverse magnetic field impact on waveguide modes of photonic crystals // Optics Letters 2016, 41 (16), pp. 3813-3816

- N.E. Khokhlov, A.R. Prokopov, A.N. Shaposhnikov, V.N. Berzhansky, M.A. Kozhaev, S.N. Andreev, A.P. Ravishankar, V.G. Achanta, D.A. Bykov, A.K. Zvezdin, and V.I. Belotelov. Photonic crystals with plasmonic patterns: Novel type of the heterostructures for enhanced magneto-optical activity. // Journal of Physics D, 48(9) p. 095001 (2015)