Теоретическое исследование потерь в изогнутых оптических волокнах

Халилов М.Н.

студент

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, кафедра Фотоники и Линий связи, Санкт-Петербург, Россия

1trspb571833@gmail.com

В данной работе рассмотрена методика расчета коэффициента затухания изогнутого участка слабонаправляющего оптического волокна круглого поперечного сечения со ступенчатым профилем показателя преломления, основанная на расчете распределений напряженностей электрических и магнитных полей направляемых мод.

Для слабонаправляемых мод при  получено выражение для расчета коэффициентов затухания направляемых мод на изогнутом участке рассматриваемого ОВ [Marcuse: 219]:

(1)

где  – нормализованная частота, k = 2π / λ – волновое число, n1 и n2 – ПП сердцевины и оболочки ОВ, βgν – постоянная распространения направляемой моды порядка ν ≠ 0 в прямом ОВ, , . При выводе (1) радиус оболочки ОВ полагался бесконечно большим.

Единственной направляемой модой одномодового ОВ является мода LP01, для которой ν = 1. Постоянная распространения βg1 рассчитывается по выражению [Снайдер: 275]:

(2)

где U – безразмерный скалярный параметр LP01 в сердцевине и оболочке ОВ.

В работе были проведены расчеты по выражениям (1) и (2) для волокна, оболочка которого изготовлена из чистого кварцевого стекла, а сердцевина из кварцевого стекла, легированного оксидом германия с концентрацией 3.5 %. Радиус сердцевины моделируемого волокна примем равным 4 мкм. Такое волокно по своим параметрам близко к известному одномодовому стандартному волокну марки SMF-28.

Расчеты показали, что с уменьшением радиуса изгиба коэффициент затухания изогнутого участка быстро возрастает (рис. 1).

Также было установлено, что с ростом длины волны коэффициент затухания изогнутого участка также возрастает (рис. 2). Этот факт лежит в основе рекомендации проводить рефлектометрические измерения одновременно на двух длинах волн. Обычно это рабочая длина волны и длина волны больше рабочей. Выраженная спектральная зависимость потерь, связанных с изгибами (механическими напряжениями), позволяет отличить их от потерь, обусловленных другими причинами.

| Рис. 1. Зависимость коэффициента затухания изогнутого участка от радиуса изгиба при разных длинах волн | Рис. 2. Зависимость коэффициента затухания изогнутого участка от длины волны при разных радиусах изгиба. |
| --- | --- |

В работе также анализировалась зависимость коэффициент затухания изогнутого участка от высоты профиля показателя преломления и радиуса сердцевины волокна. Установлено, что при увеличении высоты профиля и радиуса сердцевины коэффициент затухания уменьшается (рис. 3, 4).

| Рис. 3. Зависимость коэффициента затухания изогнутого участка от высоты ПП при разных радиусах изгиба | Рис. 4. Зависимость коэффициента затухания изогнутого участка от радиуса сердцевины при разных длинах волн |
| --- | --- |

Полученные теоретические результаты хорошо согласуются с результатами проведённого экспериментального исследования.

Литература

1. Marcuse D. Curvature loss formula for optical fibers. – J. Opt. Soc. Am., Vol. 66, No. 3 (March 1976), p.216-220.

2. Снайдер, А. Теория оптических волноводов. Пер. с англ./Под ред. Е.М. Дианова, В.В. Шевченко. – М.: Радио и связь, 1987. – 656 с.