Зависимость коэффициента нелинейности оптического волокна от величины накопленной дисперсии
Жителев Александр Евгеньевич
Студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: zsaniaz4@gmail.com

В ранних оптических системах связи мощность оптических сигналов была сравнительно небольшой и нелинейными эффектами, возникающими при прохождении сигнала по волокну можно было пренебречь. Со временем требования к оптическим системам связи постепенно возрастали – необходимо было постоянно увеличивать скорость передачи сигналов, длину пролётов и пропускную способность линии [2]. Начали широко использоваться оптические усилители сигналов и компенсаторы хроматической дисперсии. В результате этого, мощность сигнала неизбежно возросла, что привело к усилению влияния нелинейных эффектов на качество связи, ограничению как пропускной способности самого оптического волокна, так и протяжённости цифровых ВОЛС [3, 4].

В 2010 году начался переход на когерентные системы связи, которые позволяют осуществлять компенсацию хроматической дисперсии программными средствами. В результате, характер проявления нелинейных эффектов существенно изменился [1]. В настоящей работе исследуется характер проявления нелинейных эффектов, проявляющихся в виде так называемого дополнительного нелинейного интерференционного шума, который характеризуется через специально введённый для этого коэффициент нелинейности. Требуется определить, как и от каких параметров (например диспресионных) зависит обозначенный коэффициент.

***

В результате проведённой работы были получены следующие результаты:

а) экспериментально определены фундаментальные значения коэффициентов нелинейности различных типов оптических волокон

б) определены зависимости коэффициентов нелинейности от величины накопленной в линии дисперсии для разных типов волокон

Показано, что при больших абсолютных значениях дисперсии значение коэффициента нелинейности асимптотически стремится к константе.

Литература

- Воронин В.Г.,  Наний О.Е. Основы нелинейной волоконной оптики : учебное пособие // Университетская книга, 2011. – 128 с. : табл., ил.

- Гайнов В. В., Гуркин Н. В., Лукиных С. Н., Наний О. Е., Трещиков В. Н. Сверхдлинные однопролётные линии связи с удалённой накачкой оптических усилителей // Журнал технической физики. – 2015 – Т. 85, вып. 4. – С. 83-89.

- Песков С. Н., Колпаков И. А., Барг А. И. Нелинейные искажения в волоконно-оптических кабелях  // Телеспутник. – 2005. – вып. 10

- Песков С.Н., Зима З.А. Шумы в оптических сетях // Теле-Спутник №4, 2005. С.58-61