Субмиллиметровый сдвиг Гуса-Хенхен при отражении оптического пучка 
от одномерного фотонного кристалла с переменной толщиной слоёв

Кекконен Эрик Артурович

аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: kekkonen.erik@physics.msu.ru

Одномерные фотонные кристаллы в оптике известны достаточно давно, в простейшем случае это стопка небольшого числа диэлектрических слоёв с различными показателями преломления. Пространственная периодичность таких структур обуславливает их особые дисперсионные свойства. Модуляция толщины слоёв усиливает уже известные эффекты и позволяет наблюдать новые. Например, экспоненциальное изменение периода кристалла значительно влияет на вторую производную фазы комплексного коэффициента отражения [1], что позволяет фокусировать и сжимать оптические пучки и импульсы, а также управлять сдвигом Гуса-Хенхен.

Современные технологии позволяют создавать качественные контрастные структуры с большим числом слоёв (порядка тысячи). Нами представлено теоретическое исследование величины сдвига Гуса-Хенхен при отражении от одномерного фотонного кристалла с пространственной модуляцией толщин большого числа слоёв. Оптическая толщина каждого слоя Λ=nd изменяется с глубиной z внутрь структуры по закону:

(1)

где u0, z0 – амплитуда и глубина модуляции.

Отражение от кристалла рассчитывалось с помощью рекуррентных формул. При отражении пучков от фотонных кристаллов с экспоненциальным законом изменения периода происходит значительное увеличение сдвига Гуса-Хенхен по сравнению со строго периодическими структурами и структурами с малым числом слоёв. Развитая модель предсказывает, что в случае экспоненциального «чирпа» сдвиг может достигать субмиллиметровых значений, что соответствует по порядку величины тысяче длин волн в оптическом диапазоне. Проведено сравнение аналитических расчетов и численного моделирования.

Подобные градиентные фотонные кристаллы с контролируемой толщиной слоя d>50 нм могут быть получены методом электрохимического травления [2] на физическом факультете МГУ.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 15-02-04352.

Литература

- Андреев А.В., Фокусировка пучков при отражении от кристаллов и многослойных периодических структур с переменным периодом // Письма в «ЖЭТФ». 2001. Т. 74. № 1. С. 8–11.

- Svyakhovskiy S. E., Maydykovsky A. I., and Murzina T. V. Mesoporous silicon photonic structures with thousands of periods // J. Appl. Phys. 2012. Vol. 112 (1). P.013106.

* Автор выражает благодарность научным руководителям к.ф.-м.н. доценту Коновко А.А. и д.ф.-м.н. профессору Андрееву А.В. за помощь и консультации при выполнении работы.