Разработка и характеризация перестраиваемой интегрально-оптической волновой пластины

Кондратьев И. В.1, Дьяконов И. В. 2, Калинкин А.А.3, Сайгин М.Ю.3, 		Страупе С.С.3, Кулик С.П.3

1студент, 2аспирант, 3сотрудник

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: iv.kondratjev@physics.msu.ru

Для реализации линейного оптического квантового компьютера необходимыми элементами являются: многопортовые интерферометры, источники одиночных фотонов и фотодетекторы1. Разработка многопортовых интегральных интерферометров, в свою очередь, требует точной установки параметров элементарных составляющих компонентов, а именно - планарных направленных светоделителей 2x2.  Целью данной работы является разработка экспериментальной методики определения зависимости коэффициента связи от геометрических параметров интегрально-оптических структур2 и параметров входного оптического излучения, и создание на основе данной методики интегрально-оптического поляризационного светоделителя3.

Объектом исследования являлся интегрально-оптический светоделитель, представляющий собой систему двух близко расположенных интегральных волноводов. Интегральные волноводы были изготовлены методом фемтосекундной лазерной печати в прозрачном диэлектрике4. В качестве заготовок были использованы образцы стекла из плавленого кварца с размерами  мм.

В результате работы методом фемтосекундной лазерной печати были изготовлены образцы – планарные оптические светоделители, разработана экспериментальная методика измерений коэффициентов деления светоделителей, а также измерены потери при распространении оптического излучения в них. Измерены коэффициенты деления по мощности в планарных светоделителях в зависимости от длины области взаимодействия, а также от расстояния между волноводами в области взаимодействия. Выполнена численная оценка коэффициента связи для заданной конфигурации расположения двух оптических волноводов.

Рис. 1. Картина распределения интенсивности излучения между связанными волноводами

# Литература

- Knill, Emanuel, Raymond Laflamme, and Gerald J. Milburn. "A scheme for efficient quantum computation with linear optics." Nature 409-6816 (2001): 46-52.

- A. Szameit, F. Dreisow, T. Pertsch, S. Nolte, and A. Tünnermann, "Control of directional evanescent coupling in fs laser written waveguides", Opt. Express  15, 1579-1587 (2007).

- Fernandes, Luís A., et al. "Femtosecond laser fabrication of birefringent directional couplers as polarization beam splitters in fused silica." Optics express 19.13 (2011).

- Rafael R Gattass, Eric Mazur, “Femtosecond laser micromachining in transparent materials”, Nature photonics 2, 219–225 (2008).