Анализ децеллюляризации клапанов сердца методом спектроскопии комбинационного рассеяния

Шалковская П.Ю.1а, Тимченко Е.В.2а, Тимченко П.Е.2а, Волова Л.Т.3б, Долгушкин Д.А.4б, Трапезников Д.С.1а

1студент, 2доцент, к.ф.-м.н., 3профессор, д.м.н., 4ассистент, к.м.н.

аСамарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет), Самара, Россия

бСамарский государственный медицинский университет, Самара
E–mail: laser-optics.timchenko@mail.ru

В настоящее время хирургическое лечение  патологии клапанов сердца занимает весомую долю среди всех кардиохирургических вмешательств. Несмотря на то, что качество, дизайн и свойства протезов клапанов сердца постоянно совершенствуются, они не могут сравниться по своим свойствам с нативными клапанами [1]. Однако при пересадке нативных имплантатов, реципиент будет подвергаться риску иммунологических осложнений [2]. Большое количество осложнений при использовании биоимплантатов клапанов диктует необходимость качественной обработки биоматериалов. Децеллюляризация является одним из вспомогательных методов тканевой инженерии клапанов сердца, который направлен на удаление клеток из ткани с сохранением внеклеточного матрикса и трехмерности структуры материала. Именно поэтому основной задачей, стоящей в области тканевой инженерии является контроль качества децеллюризации биологических тканей.

Цель работы: провести анализ нативных клапанов на различных этапах их децеллюляризации с помощью метода спектроскопии комбинационного рассеяния (КР).

В качестве материала исследования использованы нативные и децеллюляризованные аортальные и митральные клапаны половозрелых баранов. Децеллюляризацию проводили согласно протоколу, предоставленному профессором А. Лихтенбергом (Дюссельдорф, Германия). Образцы исследования были изготовлены по технологии «Лиопласт»® (ТУ-9398-001-01963143-2004).

В результате проведенных исследований получены следующие выводы:

- В процессе децеллюризации выявлено незначительное уменьшение интенсивности на волновых числах 1440см-1, 1062см-1, соответствующие липидам и гликозаиминогликанам, а также происходит уменьшение интенсивности на волновых числах 812 см-1 и 1340 см-1, соответствующих фосфодиэфирной связи РНК и нуклеиновых кислот (ДНК);

- Проведен двумерный анализ, позволивший сравнить качество материалов на  различных этапах децеллюризации.

Литература

1.	Dörthe Schmidt, Tissue engineering of heart valves using decellularized xenogeneic or polymeric starter matrices / Ulrich A. Stock and Simon P. Hoerstrup // Phil. Trans. R. Soc. B. 2007. V. 362. P. 1505–1512.

2.	Moroni, F.  Decellularized matrices for cardiovascular tissue engineering [Текст] /F. Moroni, T. Mirabella // Am J Stem Cells. 2014. V. 3(1). P. 1-20.