Исследование устойчивости фотосенсибилизаторов на основе фталоцианинов и порфиразинов к различным факторам
Строганова Ю.Д., Крот А.Р.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

Одна из основных причин инвалидности и смертности населения развитых и развивающихся стран – злокачественные новообразования (ЗНО) [1]. Одним из способов лечения в клинической и экспериментальной онкологии является фотодинамическая терапия (ФДТ). Этот метод основан на способности ряда лекарственных препаратов – фотосенсибилизаторов (ФС), селективно накапливаться и удерживаться в ткани злокачественных опухолей и под действием энергии лазерного излучения в клетках и тканях развивать фотохимические реакции с выделением активных форм кислорода, что приводит к гибели и разрушению опухолевых клеток.  Согласно литературным данным, ФС на основе порфиразинов обладают большим потенциалом, что подтверждается появлением свежих публикаций в этом направлении [2, 3].

Доставка фотосенсибилизаторов в организм больного происходит с помощью внутривенной инъекции. Известно, что поры патологических тканей имеют больший размер по сравнению с порами здоровых тканей, поэтому ФС, распространяясь по организму, проникают в здоровые органы в меньшей степени. Именно поэтому ключевой задачей является определение размеров фотосенсибилизаторов, а также их устойчивость к изменению различных внешних факторов.

В настоящей работе исследовались образцы наночастиц на основе порфиразинов (PT-1, PT-5, VP-6, IB-25). Оптимальным способом для определения размеров наночастиц в жидких средах является метод динамического рассеяния света. Для этого были приготовлены водные растворы, содержащие исследуемые наночастицы. Исследование заключалось в проверке стабильности и чувствительности данных частиц к влиянию таких внешних факторов как временной, pH раствора, длина волны лазерного излучения. В результате выяснилось, что образцы VP-6 и IB-25 являются более стабильными, кроме того, разброс по размерам у данных образцов значительно меньше, чем у PT-1 и PT-5. Более того, формы на основе VP-6 и IB-25 обладают как хорошими диагностическими, так и терапевтическими характеристиками (т.е. имеют свойства т.н. «тераностиков»). Поэтому образцы VP-6 и IB-25 являются более перспективными для дальнейших испытаний. Так как доставка данных препаратов будет осуществляться путем внутривенной инъекции, в перспективе планируется изучение процессов взаимодействия наночастиц с основными белками сыворотки крови.

Литература

- Г.В. Петрова, А.Д. Каприн, О.П. Грецова, В.В. Старинский. Злокачественные новообразования в России, 2015, 511 с.

- Miloslav Machacek, Jan Kollar, Miroslav Miletin, Radim Kucera, Pavel Kubat, Tomas Simunek, Veronika Novakova  and Petr Zimcik. Anionic hexadeca-carboxylate tetrapyrazinoporphyrazine: synthesis and in vitro photodynamic studies of a water-soluble, nonaggregating photosensitizer // The Royal Society of Chemistry. 2016, № 6, р. 10064–10077

- Jaroslaw Piskorz, Krystyna Konopka, Nejat Dzgnes, Zofia Gdaniec, Jadwiga Mielcarek and Tomasz Goslinski. Diazepinoporphyrazines Containing Peripheral Styryl Substituents and Their Promising Nanomolar Photodynamic Activity against Oral Cancer Cells in Liposomal Formulations // ChemMedChem 2014