Перспективные гидрогели в лазерной биопечати

Чурбанова Екатерина Сергеевна

Младший научный сотрудник

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
научно-исследовательский институт ядерной физики, Москва, Россия
E–mail: alnison@mail.ru

Биопечать - это современная технология, позволяющая размещать различные типы живых клеток, биоматериалов и биомолекул в заданном положении в 3-х мерном пространстве [1]. Лазерная биопечать, в основе которой лежит перенос смеси клеточной массы в гидрогеле (выполняющем функцию внеклеточного матрикса) с помощью импульсного лазерного излучения, является одним из наиболее перспективных методов биопечати. Ее преимуществом является возможность работать с вязкими средами (а следовательно большой концентрацией клеток), бесконтактность метода и высокая выживаемость клеток.

Для разных задач биопечати применяются различные гели отличающиеся вязкостью, зависимостью вязкости от скорости, адгезией к поглощающему покрытию и др. Все это существенно меняет характер лазерного переноса. В данной работе было проведено сравнительное исследование различных гидрогелей, при выборе которых учитывались такие параметры как токсичность, биосовместимость, сложность использования и стоимость.

Для выполнения биопечати излучение иттербиевого волоконного лазера (λ=1.06 μм, τ=8 нс, ν=105 КГц, Е=10-40 μДж) фокусировалось F-Theta объективом (F=160) на донорную пластину, с предварительно напыленным золотом толщиной 50 нм и равномерно нанесенным гидрогелем толщиной 30 мкм. Далее с помощью излучения лазера, осуществлялся перенос гидрогеля с донорной пластины на принимающее стекло, расположенное на расстоянии 1 мм.

Были исследованы натуральные (гиалуроновая кислота, метилцеллюлоза, альгинат, коллаген, каррагинан) и синтетические гидрогели (полипропиленгликоль, полиэтиленгликоль, проксанол). Было получено, что гели хорошо переносятся с помощью лазерных импульсов с энергиями 18-30 μДж (таблица 1). При больших энергиях капли имели тенденцию сливаться и сильно разбрызгивались, а при меньших – переносились частично. Так же было показано, что большей энергии лазерного импульса соответствует больший размер капли.

Таблица 1. Фотографии капель геля, полученных в результате лазерной биопечати с энергией импульса Е=24 μДж.

| Альгинат | Метилцеллюло-за | Гиалуроновая кислота | Проксанол | Полипропи-ленгликоль | Полиэтилен-гликоль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В результате проведенных исследований были выявлены пригодные для лазерного переноса гели. Для каждого геля были подобраны условия оптимальные для лазерного переноса значения толщины наносимого слоя, а также энергии лазерного импульса.

Литература

# 1. Atala, A., Yoo, J. Essentials of 3D Biofabrication and Translation.: Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, Wake Forest School of Medicine, Winston-Salem, NC, USA, 2015, p.283.