Изготовление оптических микрорезонаторов для генерации оптических гребенок

А.Д. Остапченко1,2, Н.Г. Павлов1,2, Г.В. Лихачев2,3, А.С. Волошин2, и М.Л. Городецкий2,3

1 Московский физико-технический институт

2Российский квантовый центр

3Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, физический факультет

ostapchenko.ad@phystech.edu

Оптические частотные гребенки представляют собой набор эквидистантных спектральных линий в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном диапазонах. Представляя собой точные частотные маркеры, оптические гребенки могут применяться в спектроскопии для точных измерений, связывая неизвестную оптическую частоту с СВЧ стандартом.

Большинство оптических гребёнок генерируют с помощью громоздких систем, основанных на фемтосекундных лазерах [1], но в последние годы развивается использование оптических гребенок, генерируемых в очень компактном микрорезонаторе с модами шепчущей галереи [2]. Такие гребенки позволяют осуществить связь между оптическим и радиочастотным диапазонами в компактном устройстве, с возможностью изготовления на чипе [3,4]. Гребёнки можно использовать в телекоммуникациях [5], калибровке спектрометров астрофизического назначения [6] и прочих высокотехнологичных приложениях [7].

Рис. 1. Примеры резонаторов из CaF2, MgF2 диаметром от 1.6 мм до 6.8 мм с разными формами боковых поверхностей: сферическая и угловая.

Кристаллические микрорезонаторы изготавливаются путем механической обработки заготовок в два этапа: точение алмазным резцом на прецизионном станке и последующая полировка алмазными пленками и суспензиями. Примеры изготовленных резонаторов изображены на рисунке 1. Для алмазного точения использовался прецизионный станок с ЧПУ DAC ALM Lathe с прецизионным шпинделем на воздушных подшипниках и 2-мя подвижными осями X,Y.

Наиболее важным этапом изготовления микрорезонаторов является полировка. Возможны три случая полировки микрорезонаторов.

В первом случае, когда в станке стоит новый резец, сразу «из-под резца» добротность микрорезонаторов соответствует ~105-107. Дальнейшее увеличение добротности достигается последовательной ручной полировкой при помощи устройства, показанного на рисунке 2 с помощью алмазных шкурок и алмазных суспензий с уменьшающимся размером зерна: 1 - 0.25 мкм по 7-10 мин каждой.

Во втором случае, когда резец долго эксплуатировался и его поверхность уже изношена, сразу «из-под резца» качество поверхности микрорезонатора плохое. Для ее полировки сначала используются суспензии с большим зерном: 10-4 мкм, а далее 1-0.25 и 0-0.1 мкм по 3-4 мин каждой.

В третьем случае, если хорошо отполированный рабочий микрорезонатор случайно запылился или слегка поцарапался, то его необходимо переполировать суспензией 0.25 мкм.

Рис. 2. Устройство для полировки микрорезонаторов, процесс ручной полировки алмазной суспензией. Чистка резонатора проводилась на том же устройстве.

Для полировки использовались алмазные суспензии Microdiamant OPW-20: вязкость 325 cP, pH = 8.0, концентрация алмазных зерен 15 карат/литр. Суспензии наносились на тканый текстиль либо на салфетку. Оба способа дают одинаковый результат полировки. Преимуществом использования суспензий, нанесенных на мягкую текстильную подложку (или салфетку), является возможность более плотного контакта с тороидальной поверхностью по сравнению с алмазными шкурками на полимерной пленке.

На рисунке 3 представлены фотографии поверхности резонатора, показывающие качество полировки на различных этапах изготовления.

Рис 3. Фрагмент поверхности резонатора с радиусом кривизны боковой поверхности 50 мкм (ширина выступа около 70 мкм). А - сразу после точения изношенным резцом. Б - со сколом размером 20 на 50 мкм. В - после полировки алмазными суспензиями.

Контроль качества полировки микрорезонаторов осуществлялся последовательным измерением добротности мод после полировки или поиском нелинейных резонансов и непосредственной генерацией оптической гребенки. При быстрой перестройке лазера Koheras Adjustic (λ~1550нм), когда время перестройки становится меньше времени звона в резонаторе, регистрируется сигнал звона (ringdown) – излучение на выходе из резонатора спадает экспоненциально. Константа времени этой кривой определяет время звона (τ) и добротность резонатора (Q ~ ωτ/2).

На рисунке 4 приведен характерный сигнал звона, измеренный в резонаторе из MgF2, d=5мм, который соответствует добротности Q~109.

Рис. 4. Звон (ringdown) в микрорезонаторе из MgF2 (d=5мм) соответствующий добротности Q = 6*108.

Создана методика изготовления высокодобротных оптических кристаллических микрорезонаторов из различных диэлектрических материалов (MgF2,CaF2). Добротность, полученная данным методом полировки, достаточна для генерации оптических гребенок.

ЛИТЕРАТУРА

1. T.J. Kippenberg // «Microresonator-Based Optical Frequency Combs», Science 332, 555; 2011.

2.  Городецкий М.Л. // Оптические микрорезонаторы с гигантской добротностью. М- ФИЗМАТЛИТ, 416 стр. 2011.

3. X. Yi, Q. Yang, K. Y. Yang, M. Suh, and K. J. Vahala // «Soliton frequency comb at microwave rates in a high-Q silica microresonator», Optica 2, 1078, 2015.

4. V. Brasch, M. Geiselmann, T. Herr, G. Lihachev, M. Pfeiffer, M. L. Gorodetsky, and T. J. Kippenberg// «Photonic chip–based optical frequency comb using soliton Cherenkov radiation», Science 351, 357, 2016.

5. T. Herr, V. Brasch, J. D. Jost, C. Wang, M. Kondratiev, M. L. Gorodetsky, and T. J. Kippenberg// «Temporal solitons in optical microresonators», Nat. Photonics 8, 145, 2014.

6. Gabriel G. Ycas; Franklyn J. Quinlan; Scott A. Diddams et all. // «Demonstration of on-sky calibration of astronomical spectra using a 20 GHz near-IR laser frequency comb», Optics Express, Vol. 20, 6, pp. 6631-6643, 2012.

7. T. J. Kippenberg, R. Holzwarth, and S. A. Diddams // « Microresonator-based optical frequency combs», Science 332, 555, 2011.