ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МНОГОЦИКЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ НАНОКОМПОЗИТА AMG6/C60 НА ЕГО УПРУГИЕ СВОЙСТВА

Кокшайский Алексей Иванович1, Ширгина Наталья Витальевна2

1младший научный сотрудник Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2научный сотрудник Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: super_trouper@mail.ru

В процессе циклических статических деформаций в материалах накапливаются дислокации, трещины, остаточные деформации, которые оказывают существенное влияние на упругие свойства диагностируемого материала и могут привести к его разрушению. Новый материал нанокомпозит AMg6/C60 планируется использовать при изготовлении различных ответственных механизмов в судостроении, авиастроении, ракетостроении, где они испытывают значительные переменные нагрузки. Поэтому установление корреляции между прочностными и упругими характеристиками нанокомпозита AMg6/C60 в процессе циклических статических деформаций является актуальным для создания новых методов нелинейной акустодиагностики этих материалов [1-5]. В работе в образцах нового высокотехнологичного нанокомпозита AMg6/C60 измерены нагрузочные кривые (механическое напряжение-деформация) в процессе их циклической нагрузки-разгрузки (рис.1).

Рис.1. Нагрузочные кривые  для образца

Характерной особенностью исследуемого образца является практически полное отсутствие зоны пластической деформации, в конце зоны упругой деформации происходит разрыв образца.

Экспериментально исследовано и проанализировано влияние многоцикловых деформаций при нагрузке-разгрузке образцов на величину амплитуд 1 и 2 упругих гармоник объемных акустических волн в этих образцах (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость нормированных значений амплитуд второй гармоники от амплитуд первой гармоники в образце в двойном логарифмическом масштабе при фиксированных давлениях.

Проанализированы механизмы упругой нелинейности в различных областях статической деформации диагностируемых образцов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что зависимость амплитуды второй гармоники от первой близка квадратичной, что свидетельствует о присутствии классического механизма упругой нелинейности в образце, связанного с ангармонизмом кристаллической решетки.

Исследования выполнены за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-22-00042).

Литература

- Р. Хоникомб «Пластическая деформация металлов», «Мир», Москва, 1972.

- А.В. Желдубовский, А. Д. Погребняк, М. Н. Регульский «Расчет предельного состояния алюминиевых сплавов при асимметричном циклическом растяжении-сжатии» // Проблемы прочности. - 2006. - N 4. - С.148-155.

- Ю.В. Петров, Е.В. Ситникова «Прогнозирование динамической трещиностойкости конструкционных материалов на примере разрушения авиационного сплава при ударном воздействии» // ЖТФ, 2004, том 74, выпуск 1.

- И.Д. Гиц, В.В. Гущин, Б.А. Конюхов // Акуст.журн. 1973, т.19, №3, с.335

- А.И. Коробов, В.М. Прохоров, Д.М. Мехедов «Упругие постоянные второго и третьего порядков алюминиевого сплава B95 и композита B95/наноалмаз» // Физика твердого тела, 2013, том 55, вып. 1