Вольт-амперная характеристика ленты ВТСП-2 при низких напряжениях

Бражник П.А.1,2, Яшкин Д.С.2

Студент, инженер-исследователь

1Московский физико-технический институт (государственный университет), факультет нано-, био-, информационных и когнитивных технологий, Москва, Россия
2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: xocenk@mail.ru

В вольт-амперной характеристике (ВАХ) сверхпроводящих лент можно условно выделить три участка. В области больших токов, значительно превышающих критический ток, её измеряют импульсным методом, чтобы избежать перегрева. При токах порядка критического и малых напряжениях (масштаба мкВ/см) используют источники постоянного тока. В области очень малых напряжений (ниже порога чувствительности вольтметров) для получения ВАХ используют релаксационные измерения. В данной работе  релаксационным методом при температуре кипения жидкого азота определена ВАХ высокотемпературной сверхпроводящей ленты второго поколения (ВТСП-2) фирмы СуперОкс. Уровень  напряжений на сверхпроводнике достигал значений порядка 1пВ.

Экспериментальный образец представляет собой ВТСП-2 ленту шириной 12мм, в которой сделана прорезь. Два получившихся «плеча» выгнули в противоположные стороны, в результате чего образец стал представлять собой замкнутое “кольцо”, по форме близкое к ромбу (рис. 1). Образец поместили во внешнее магнитное поле, перпендикулярное плоскости кольца. Ток в кольце индуцировался изменением внешнего поля после процедуры field cooling (FC - охлаждение образца в магнитном поле с последующим его снятием), либо внешнее поле прикладывалось к охлажденному образцу (zero field cooling  ZFC). С помощью  датчика Холла, установленного в центре кольца, измерена релаксация сверхпроводящего тока. Из релаксационных измерений определены ток и напряжение в кольце. Построена вольт-амперная характеристика при температуре Т=78К.

Временная зависимость тока, индуцированного в сверхпроводящем кольце, имеет в логарифмическом масштабе вид линейной функции. В области низких напряжений порядка 1пВ/см ВАХ имеет вид степенной функции с показателем степени n около 40. При напряжениях ~1мкВ/см n принимает значения до 30 при Т=78К [1, 2].

Увеличение n свидетельствует в пользу существования бездиссипативного (незатухающего) тока конечной величины.

Рис.1 Виток из ВТСП-2 ленты, надетый на цилиндр с датчиком Холла

Литература

- Lee W.S. et al. A Numerical and Experimental Analysis of the Temperature Dependence of the n-Index for 2G HTS Tape Surrounding the 77 K Temperature Range //IEEE Transactions on Applied Superconductivity. 2015. V. 25, N. 3. P. 1-4.

- Yashkin D.S., Krasnoperov E.P., Brazhnik P. A., Kruglov V.S.. The method of measuring the temperature dependence of the critical current of the HTS-2 //Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2016. V. 747, N. 1. P. 012049.