Изучение профилей распределения внедрённой примеси, полученных в результате облучения монокристалла кремния ионами железа при энергиях 90 и 250 кэВ

Кожемяко А.В.1, Шемухин А.А.2,  Балакшин Ю.В.3, Черныш В.С.4

1студент, 2старнший научный сотрудник, 3младший научный сотрудник,4и.о.зав. кафедрой физической электроники

1,4Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, кафедра физической электроники, 119991, Москва, Россия.

2,3 НИИЯФ им. Скобельцина, 119991, Москва, Россия.

E–mail: anastasiia.kozhemyako@mail.ru

1. Введение

На сегодняшний день полупроводниковые структуры размерами десятки нанометров являются основой электронной компонентной базы. В таких структурах активный элемент реализуется несколькими или даже одним атомом. При этом точность моделирования внедряемой примеси по глубине в значительной степени определяет рабочие характеристики элементов микросхем. Для получения таких структур используют энергии имплантации в диапазоне десятков и сотен кэВ.

Несмотря на развитую теорию взаимодействия ускоренных заряженных частиц с твердым телом и обширную экспериментальную базу данных для высоких энергий, программы моделирующие проникновение примеси в мишень зачастую демонстрируют результат, на десятки процентов отличающийся от наблюдаемого в эксперименте [1-3].

В данной работе представлены экспериментальные результаты по изучению профилей распределения ионов железа, имплантированного с энергией 90 и 250 кэВ в монокристалл кремния. Экспериментальные данные были сопоставлены с расчетами, полученными с помощью программы TRIM. Выбор ионов железа для модификации кремния обусловлен тем, что этот материал обладает перспективными магнитными и оптическими свойства [3-5].

2. Методика эксперимента

Имплантация проводилась на базе ускорительного комплекса тяжёлых ионов HVEE-500 [6]. Были проведены эксперименты по имплантации ионов железа Fe+ в кремний Si (110) при энергиях пучка 90 кэВ и 250 кэВ. Энергия имплантации выбрана так, чтобы исследовать ожидаемое расхождение экспериментальных профилей распределения внедренных частиц с теоретическими расчетами при энергии в диапазоне 1-4 кэВ/нуклон. Для минимизации влияния упорядоченности структуры мишени на профиль распределения примеси, была выбрана доза 1016 ион/см2.

Расчет профилей распределения внедрённых частиц проводился с помощью программы TRIM [7,8]. Работа программы основана на методе Монте-Карло со следующими допущениями: столкновения считаются парными, материал мишени – полностью аморфным, не учитывается рекомбинация междоузельных атомов с вакансиями, изменения структуры и состава мишени во время имплантации отсутствуют, то есть ионы всегда имплантируются в чистую и статичную мишень.

3. Результаты и обсуждение

На рисунке 1 представлен профиль распределения внедренных ионов железа при энергии имплантации 90 кэВ и дозе 1016 ион/см2 (кривая А). Максимум распределения находится на расстоянии 50 нм от поверхности. Согласно программе TRIM (кривая В), средний проективный пробег Fe+ с энергией 90 кэВ в кремниевой матрице составляет 77 нм. Различие средних проективных пробегов объясняется особенностями программы TRIM: при моделировании каждая следующая частица имплантируется в чистую, статичную мишень, то есть не учитывается разрушение кристаллической решётки во время имплантации, торможение частиц на уже внедрённых ионах железа и влияние дозы. Так же из экспериментального распределения видно, что на поверхности присутствуют атомы примеси с концентрацией 3%. Согласно расчётам TRIM, распределение имплантированных атомов начинается на глубине около 10 нм.

| Рисунок 1. Профиль распределение по глубине имплантированных ионов Fe+ с энергией 90 кэВ. А – экспериментальные данные; В – моделирование с помощью программы TRIM. | Рисунок 2. Профиль распределение по глубине имплантированных ионов Fe+ с энергией 250 кэВ. А – экспериментальные данные; В – моделирование с помощью программы TRIM. |
| --- | --- |

В следующем эксперименте была проведена имплантация ионов железа с энергией 250 кэВ и дозой 1016 ион/см2. Профиль распределения имплантированных ионов Fe+ представлен на рисунке 2 (кривая А). Максимум распределения находится на расстоянии 220 нм от поверхности. Согласно программе TRIM (кривая В), средний проективный пробег Fe+ с энергией 250 кэВ в кремниевой матрице составляет 210 нм. Для этой энергии мы видим хорошее совпадение экспериментальных данных и данных, полученных с помощью моделирования.

4. Заключение

Дальнейшее исследование профилей распределения по глубине внедренной примеси,  позволит, как решить ряд задач прикладного направления, так и получить дополнительную информацию о фундаментальном характере взаимодействия ускоренных заряженных частиц в веществе.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-12-00072).

Литература

[1] P.L. Grande, F.C. Zawislak, D. Fink, M. Behar, NIMB, 61, 282-290 (1991).

[2] A. Naas, E. Ntsoenzok, D. De Sousa-Meneses, B. Hakim, A. Beya-Wakata, NIMB, 339, 46-52 (2014).

[3] W.J. Lakshantha, V.C. Kummari, T. Reinert, F.D. McDaniel, B. Rout, NIMB, 332, 33-36 (2014).

[4] W.J. Lakshantha, M.S. Dhoubhadel, T. Reinert, F.D. McDaniel, B. Rout., NIMB, 365, 114-119 (2015).

[5] M. Ishimary, NIMB, 258, 490-492 (2007).

[6] Ионно-пучковые методики ускорительного комплекса HVEE-500 НИИЯФ МГУ А.А. Шемухин, П.Н. Черных, В.С. Черныш, Ю.В. Балакшин, А.В. Назаров

[7] J.F. Ziegler, M.D. Ziegler, J.P. Biersack. TRIM – The stopping and range of ions in matter, NIMB Volume 268 (2010) p. 1818-1823

[8] J. F. Ziegler, J. P. Biersack, and U. Littmark. The Stopping and Range of Ions in Matter. Pergamon, New York, 1985