Динамика спин-орбитального экситона в Sr2IrO4 
с учетом хундовского взаимодействия

Дикушина Е.А., Аввакумов И.Л.

Студент, сотрудник

Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
физический факультет, Екатеринбург, Россия

Аввакумов Илья Леонидович

E-mail: eadikushina@gmail.com

В данной работе исследуется Sr2IrO4 – недавно синтезированное в лаборатории соединение. Оно относится к оксидам переходных 5𝑑 металлов, но в отличие от других соединений этой группы является моттовским диэлектриком. Вещество обладает слоистой структурой перовскита и может быть представлено как квазидвумерный гайзенберговский антиферромагнетик с псевдоспином 1/2, где за псевдоспин принимается полный момент иона Ir. Соединение привлекло внимание исследователей как возможный высокотемпературный сверхпроводник из-за сходств с купратами [1, 2].

В экспериментальных спектрах Sr2IrO4 наблюдается беззарядовая квазичастица – спин-орбитальный экситон. Распространение спин-орбитального экситона в системе без учета правила Хунда затухает из-за нарушения локального магнитного порядка [2, 3]. Тем не менее, в системе с переносом заряда вклад хундовского взаимодействия в электронной структуре иона сравним со спин-орбитальным и не может быть опущен. Благодаря хундовскому взаимодействию появляется новый тип переноса, который делает возможным перенос экситона в Sr2IrO4 без нарушения магнитного порядка ионов окружения.

Эффективный гамильтониан, выведенный из гамильтониана Хаббарда для двухузельной системы, в которой на одном из узлов есть возбуждение, предполагает наряду с обычным переносом перенос экситона с изменением спинового состояния. Такой перенос возможен только при учете хундовского взаимодействия. Он приводит к возможности появления состояний, при которых магнитная система не искажается и перенос возбуждения становится выгодным. Такие состояния соответствуют незатухающему экситону [4].

Целью работы является рассмотрение совместного действия переносов обоих типов – с изменением спинового состояния ионов и без изменения – и изучение их вкладов в распространение спин-орбитального возбуждения в Sr2IrO4.

Для исследования используется компьютерное моделирование, в основе которого лежит метод высокотемпературного разложения Stochastic Series Expansion [5] с изменениями, необходимыми для учета хундовского взаимодействия.

Результаты моделирования для одномерных и двумерных систем подтверждают, что перенос возбуждения с изменением спиновых состояний в Sr2IrO4 возможен и что вклад такого переноса может оказывать существенное влияние на динамику экситонного состояния.

Литература

- Kim B. J., Jin H., Moon S. J. et al. Novel Jeff = 1/2 Mott State Induced by Relativistic Spin-Orbit Coupling in Sr2IrO4 // Phys.Rev.Lett. 2008. V.101(7)

- Kim J., Daghofer M., Said A.H. et al. Excitonic Quasiparticles in a Spin-Orbit Mott Insulator // Nature Communications. 2014. V.3(1)

- Kim J., Casa D., Upton M.H., Gog T. et al. Isospin Dynamics in Sr2IrO4 : Forging Links to Cuprate Superconductivity // Phys. Rev. Lett. 2012. V.108

- Аввакумов И.Л., Дикушина Е.А. Динамика спин-орбитального экситона в Sr2IrO4 с учетом хундовского взаимодействия // Материалы IX Международной школы-конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых Фундаментальная математика и ее приложения в естествознании. Уфа: РИЦ БашГУ. 2016. C. 69-75

- Sandvik A.W., Kurkijärvi J. // Phys.Rev.B. 1991. V.43. P.5950-5961