Процессы перемагничивания в решетке кобальтовых антиточек

Алехина Ю.А.1,4, Tobias Schneider1,2, Manuel Langer1,3, Ewa Kowalska1,3, Antje Oelschlägel13, Семисалова А.С.1,4, Andreas Neudert1, Kilian Lenz1, Kay Potzger1, Костылев М.П.5, Jürgen Fassbender1,3, Adekunle O. Adeyeye6, Jürgen Lindner1, Rantej Bali1

- Helmholtz-Zentrum Dresden–Rossendorf, Institute of Ion Beam Physics and Materials Research, 01328 Dresden, Germany

- Technische Universität Chemnitz, Institute of Physics, 09107 Chemnitz, Germany

- Technische Universität Dresden, Department of Physics, 01069 Dresden, Germany

- Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Физический факультет, 119991, Москва, Россия

- University of Western Australia, School of Physics, 6009 Crawley, Australia

- National University of Singapore, Department of Electrical and Computer Engineering, 117576 Singapore

E-mail: ya.alekhina@physics.msu.ru

Периодические магнитные наноструктуры привлекают исследовательский интерес благодаря возможности создания стабильного распределения намагниченности, недоступного в однородных тонких магнитных пленках. Магнитные свойства таких материалов (в частности, их доменная структура) определяются параметрами элементов наноструктур и их периодичностью. Система кобальтовых антиточек – отверстий в тонкой кобальтовой пленке - является ярким примером материалов этого типа. Упорядоченное расположение антиточек приводит к периодическому распределению намагниченности.  Такие материалы могут быть крайне перспективны в области спинтроники и магноники, так как распространение магнонов (спиновых волн) сильно зависит от параметров решетки антиточек. Управляемое переключение между состояниями с различным распределением намагниченности может привести к регулируемому распространению спиновых волн в такой системе. Таким образом функциональность устройств на спиновых волнах может быть значительно увеличена. Кобальтовые антиточки позволяют обойти суперпарамагнитный предел и увеличить плотность магнитной записи, в то же время обладая высокой стабильностью. Более того, каждое стабильное состояние решетки антиточек может иметь определенное значение магнитосопротивления. Возможность управления свойствами материала путем изменения распределения намагниченности делает необходимым изучение процесса перемагничивания в системе кобальтовых антиточек.

Микромагнитное моделирование квадратной решетки кобальтовых антиточек диаметром 260 нм с периодом 415 нм в пленке толщиной 50 мкм в пакете MuMax3 демонстрирует возможность получения распределения намагниченности без формирования доменных стенок (рис. 1).

Задачей данной работы было проведение исследования процесса перемагничивания решетки антидотов с помощью магнитного силового микроскопа (МСМ) и подтверждение результатов моделирования.

С помощью МСМ были получены изображения системы кобальтовых антиточек (Рис. 2). Микроскоп был оборудован электромагнитом, позволяющим прикладывать магнитное поле к образцу в процессе получения изображений. Для наблюдения процесса перемагничивания к образцу прикладывалось максимальное поле, после чего поле выключалось, и система принимала одно из состояний остаточной намагниченности. Затем поле прикладывалось в обратном направлении и плавно изменялось в диапазоне от 30 мТ, что соответствовало началу процесса перемагничивания системы антиточек, до 60 мТ, в которых система оказывалась полностью перемагниченной.

Рисунок 1. Микромагнитное моделирование кобальтовых антиточек [1]. а) – с) – приложение поля в направлении [10]. d) - f) – приложение поля в направлении [11]. а) и d) – распределение намагниченности в плоскости пленки, б) и e) – распределение намагниченности, перпендикулярной плоскости пленки, с) и f) – перемагниченное состояние. Пунктирной линией выделена область перемагничивания.

При каждом промежуточном значении магнитного поля было получено изображение системы. Таким образом были обнаружены области перемагничивания в поле порядка 40 мТ. При приложении поля в направлении [10] область перемагничивания распространяется вдоль решетки. При приложении поля в направлении [11] зарождаются вытянутые области с границей, параллельной магнитному полю и проходящей по диагонали решетки антиточек. На границе распространения этой области наблюдаются участки наибольшего контраста изображения МСМ, соответствующие местам выхода намагниченности из плоскости пленки.

| а) | b) | c) | d) |
| --- | --- | --- | --- |
| Рисунок 2. a) и b) – процесс перемагничивания в системе кобальтовых антиточек при приложении поля в направлении [01], c) и d) - процесс перемагничивания в системе кобальтовых антиточек при приложении поля в направлении [11]. |

Полученные результаты полностью соответствуют распределению намагниченности при перемагничивании, полученному при моделировании.

Литература

1. Schneider, T., M. Langer, J. Alekhina et al. Programmability of Co-antidot lattices of optimized пeometry. Sci. Rep. 7, 41157 (2017).

2. Vansteenkiste, A. et al. The design and verification of MuMax3. AIP Advances 4, 107133 (2014).