Оценка точности квазиклассического приближения при решении задачи электронного транспорта в МТП-структуре

Ведяев Анатолий Владимирович

Стрелков Никита Викторович

Рыжанова Наталия Викторовна

Лифатова Дарья Алексеевна

Доктор физико-математических наук, профессор

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник

Студент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail:  vedy@magn.phys.msu.ru

nik@magn.phys.msu.ru

ryzh@magn.phys.msu.ru

Lifatova.dasha@yandex.ru

Структуры с магнитным туннельным переходом (МТП) активно исследуются в настоящее время, так как их уникальные свойства открывают возможности для их применения в качестве чувствительных магнитных датчиков в считывающих устройствах, элементах энергонезависимой магнитной памяти и в качестве генераторов высокочастотных электромагнитных колебаний. Недавние теоретические работы по данной теме [1,2] используют приближенное квазиклассическое выражение для волновой функции внутри потенциального барьера, высота которого линейно изменяется с координатой [3]. В данной работе сравнивается точное численное решение задачи туннелирования в МТП-структуре, которая состоит из двух полубесконечных слоев ферромагнитного (ФМ) металла, разделенных тонким слоем диэлектрика. Например, структура типа CoFeB / MgO / CoFeB.

Большим преимуществом квазиклассического подхода к решению данной задачи является приближенный аналитический результат, позволяющий качественно предсказать величину и зависимость туннельного магнитосопротивления (ТМС) от толщины или высоты барьера, от характеристик материала и т.п.. ТМС – это основная характеристика МТП-структуры, которая определяет её применимость в устройствах хранения информации. Поэтому, требуется как можно точнее предсказать её реальное значение.

Несмотря на то, что решение для волновой функции внутри барьера может быть выражено в спец-функциях Эйри, окончательное выражение для неё достаточно громоздкое, и дальнейшие вычисления проводились численно. Численные вычисления показали отклонение квазиклассического решения от точного до 10%. Учитывая, что для вычисления значения туннельного тока через МТП-структуру необходимо произвести интегрирование волновой функции по всем возможным значениям энергии и квазиимпульса, то ошибка может увеличиться, что и было показано в данной работе.

Литература

- Pauyac C.-O., Kalitsov A., Manchon A., Chshiev M., Phys. Rev. B 90 235417 (2014).

- Chshiev M., Manchon A., Kalitsov A., Ryzhanova N., Vedyayev A., Strelkov N., Butler W.H., and Dieny B., Phys. Rev. B 92 104422 (2015).

- H. Фрёман, П. У. Фрёман. ВКБ-приближение. — M., 1967.