Использование нелинейного магнитоэлектрического эффекта в композитной структуре «ферромагнетик-пьезоэлектрик» для анализа спектра

переменных магнитных полей окружающей среды

Федулов Фёдор Александрович

аспирант

Московский Технологический Университет (МИРЭА)

НОЦ «Магнитоэлектрические материалы и устройства», Москва, Россия

E-mail: ostsilograf@ya.ru

В последние годы большое внимание приковано разработке сенсоров переменных магнитных полей на основе композитных структур, содержащих ферромагнитные (ФМ) и пьезоэлектрические (ПЭ) слои [1]. В таких структурах проявляется магнитоэлектрический (МЭ) эффект, представляющий собой взаимосвязь процессов намагничивания и поляризации в композитной структуре. Было установлено, что чувствительность МЭ сенсоров можно существенно увеличить, дополнительно прикладывая к композитной структуре переменное магнитное поле смещения. Таким образом, удаётся детектировать переменные магнитные поля величиной ~10-5 Э [2].

Подобные композитные структуры также могут быть использованы в качестве высокочувствительного элемента для анализа спектра магнитных полей в широкой полосе частот.

В данной работе представлена композитная трёхслойная структура, содержащая два ФМ слоя и ПЭ слой, расположенный между ними. В качестве ПЭ слоя использовался монокристалл лангатата La3Ga5.5Ta0.5O14  размерами 30 мм * 7 мм и толщиной 0.47 мм. В качестве ФМ материала использовался ферромагнитный сплав Metglas 2605S3A Magnetic Alloy с размерами 30 мм * 7 мм. Толщина каждого ФМ слоя составляла 25 мкм.

Образец помещался внутрь катушки индуктивности, которая создавала переменное магнитное поле смещения.

Рис.1. Схематическое изображение чувствительного элемента анализатора спектра

на основе композитной структуры «ферромагнетик-пьезоэлектрик».

Исследования показали, что на основе данной композитной структуры существует возможность создания анализатора спектра магнитных полей в диапазоне частот до 50 кГц с возможностью детектирования переменных магнитных полей в диапазоне от 0.05 Э до 5 Э.

Литература

1. J. F. Scott, “Applications of magnetoelectrics,” J. Mater. Chem., vol. 22, no. 11, pp. 4567– 4574, 2012

2. R. Jahns, H. Greve, E. Woltermann, E. Quandt, and R. Knochel, “Sensitivity enhancement of magnetoelectric sensors through frequency conversion,” Sens. Actuators A, Phys., vol. 183, pp. 16–21, Aug. 2012.