Расчет картины рентгеновской дифракции для двухкристальной геометрии с учетом дисперсии, асимметрии рефлексов и аппаратной функции дифрактометра

Аткнин И.И.1,2,3 Марченков Н.В.,2,3 Чуховский Ф.Н,3 Куликов А.Г,2,3 Благов А.Е. 2,3

Студент

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2Федеральный научно исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

3Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: atknin.ii@physics.msu.ru

В настоящей работе обсуждаются результаты моделирования картины дифракции для двухкристальной геометрии дифракционного эксперимента [1,2]. Разработаны и используются новые алгоритмы расчета, которые учитывают аппаратную функцию рентгеновского дифрактометра, а именно: функцию угловой расходимости пучка, определяемой размерами щелевых коллиматоров, расстояниями между оптическими элементами экспериментальной схемы, спектральную функцию источника излучения (рентгеновская трубка и/или, синхротронный источник), а так же ассиметрию рефлексов отражения. В работе [3] было показано, что в случае схемы двухкристального дифрактометра учет спектральной функции характеристического излучения МоКα1,2 рентгеновской трубки приводит к появлению на расчётных кривых дифракционного отражения (КДО) дополнительного максимума, отвечающего МоКα2 линии дублета характеристического излучения МоКα. В общем случае дисперсионной схемы рентгеновского дифрактометра приведены результаты расчетов КДО, которые учитывают вклад дисперсии, возникающей в результате разности точных углов Брэгга монохроматора, что приводит к дополнительному уширению дифракционных максимумов. Приводится сравнение расчетных и экспериментально измеренных двухкристальных КДО для некоторых дисперсионных схем КДО, а именно: монохроматор кристалл Si, отражение (220), образец - кристалл Si, отражения (220), (440) и (660), соответственно,  характеристическое излучение рентгеновской трубки - дублет МоКα.

Литература

1. Bowen D.K, Tanner B.K. High resolution x-ray diffractometry and topography / London: Taylor & Francis Ltd.2005.pp. 267.

2. Казимиров А.Ю., Ковальчук М.В. Чуховский Ф.Н. Высокоразрешающая трехкристальная рентгеновкая дифрактометрия // Кристаллография. 1987. Т. 32. № 3. с 776-778.

3. Марченков Н.В., Чуховский Ф.Н., Благов А.Е. // Кристаллография. 2015. Т. 60. № 2. с 194 – 198.