Коэффициенты поглощения пленок аморфного и аморфного гидрогенизированного кремния, полученных магнетронным распылением, в области 1,8-2,7 эВ
Арутинов Н.Э.

Студент

Затиева Д.Э.

Студент

Шевченко А.И.

Ассистент
Физико-технический институт (структурное подразделение) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», Симферополь, Россия
E–mail: kintiri1997@gmail.com

Аморфный кремний с увеличенной относительно кристаллического шириной запрещенной зоны в комбинации с ним позволяет получать недорогие гетероструктурные фотопреобразователи [1].

Аморфный (a-Si) и аморфный гидрогенизированный кремний (a-Si:H) также обладают повышенным коэффициентом поглощения. Исходя из этого, целью и задачей наших исследований являлось:

•	Получить спектральные характеристики гидрогенизированных пленок аморфного кремния с разным процентным содержанием водорода.

•	Рассчитать практический коэффициент поглощения

•	Рассчитать ошибку эксперимента

•	Сделать выводы на основе графиков зависимостей коэффициентов поглощения от энергии фотонов падающего излучения

Полученные спектры в зависимости от давления водорода в камере магнетрона относительно давления аргоно-водородной смеси представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Коэффициент поглощения пленок a-Si и a-Si:H

Согласно полученным данным возможно сделать вывод, что, оптимизируя толщину функционального слоя и содержание водорода, можно изменять спектр поглощения гетероструктуры. В связи с этим, под определенный тип фотопреобразователей функциональный слой с требуемыми параметрами создается изменением толщины и концентрации водорода. Концентрация водорода в магнетронной плазме влияет на ширину запрещенной зоны, варьирующейся от 1,6 до 2,1 эВ (в зависимости от технологического процесса), а также на энергетические хвосты, уменьшая их с увеличением содержания водорода в структуре.

Литература

- Саченко А.В., Крюченко Ю.В., Бобыль А.В. [и др.]. Анализ возможностей реализации высоких значений эффективности фотопреобразования в тандемных гетеропереходных солнечных элементах // ПЖТФ. 2015, т.41, вып.10. С. 42–49