Ориентационная зависимость коэффициентов теплового расширения кристалла бората железа FeBO3

Замковская А.И.

студентка

Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского,                           Физико-технический институт, Симферополь, Россия
E–mail: trabem.z@gmail.com

Борат железа FeBO3 известен достаточно давно [1], однако, из-за уникального сочетания физических свойств, до сих пор является интересным объектом для исследований в физике твердого тела [2, 3]. Структура бората железа описывается группой симметрии . Параметры элементарной ячейки FeBO3 в гексагональной установке: a=4.626(1) Ȧ, c=14.496(6) Ȧ, V=268.596 Ȧ3. Известно, что при нагревании бората железа выше 600 °С в нем происходят структурные переходы с появлением кристаллических фаз: гематита Fe2O3 и оксобората железа Fe3BO6 [4].

Целью данной работы было изучение анизотропии коэффициентов теплового расширения кристаллической решетки FeBO3.

Температурные изменения структурных характеристик бората железа FeBO3 определялись методом высокотемпературной дифрактометрии в диапазоне от 25 до 600°С.  Съемка проводилась на дифрактометре SmartLab Rigaku с использованием медного монохроматического излучения Сu Kα в интервале углов 2θ = 20-60° с шагом 0,02°, рис.1.

Рис.1. Дифрактограммы бората железа FeBO3 при температурах 25 °С  и 600 °С.

Параметры гексагональной ячейки FeBO3 для разных температур были определены с помощью программы [5] и аппроксимированы полиномами второго порядка, рис.2.

Рис.2. Зависимость параметров элементарной ячейки FeBO3 от температуры.

Для количественной характеристики тепловой деформации кристаллической решетки используется понятие коэффициента теплового расширения α:

(1)

где da – изменение параметра а кристаллической ячейки для интервала dt,

dt – изменение температуры.

Анизотропия теплового расширения кристалла бората железа FeBO3, принадлежащего к средней категории, характеризуется двумя независимыми коэффициентами: αа (направления, перпендикулярные к оси Z) и αс (направление вдоль оси Z) [6].

Согласно (1), зависимости коэффициентов теплового расширения FeBO3 от температуры носят линейный характер:

αа = 2,6571 - 3,6943t,                                      (2)

αc = 3,933 - 6,2151t

Числовые коэффициенты в системе (2) были определенными методом наименьших квадратов.

Графически анизотропию теплового расширения можно представить 3D-поверхностью, радиус-вектор r(θ, φ) которой равен величине коэффициента теплового расширения в данном кристаллическом направлении. Уравнение этой поверхности:

r=αr = αa sin2θ + αc cos2θ                                                   (3)

описывает эллипсоид вращения с осью вращения вдоль оси Z кристаллофизической системы координат, рис.3.

Рис.3. Ориентационная зависимость коэффициентов теплового расширения FeBO3.

Видно, что вдоль оси симметрии 3-го порядка (оси Z) кристаллы бората железа испытывают тепловое расширение ~1,5 раза большее, чем в перпендикулярном направлении.

В заключение хочу поблагодарить своего научного руководителя – к.ф.-м.н., доцента кафедры теоретической физики и физики твердого тела Физико-технического института Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Максимову Е.М.

Литература

- Diehl R. Crystal Struсture Refinement of Ferrite Borate, FeBO3 // Sol. Stat. Com. 1975. V. 17(6). P.743-745.

- Yagupov S., Strugatsky M., Seleznyova K., Maksimova E., Nauhatsky I.,Yagupov V., Milyukova E., Kliava, J. FexGa1−xBO3 single crystals: synthesis and characterization // Applied Physics A: Materials Science and Processing. 2015. 121 (1), P.179-185.

- Kalashnikova, A.M., Markovin, P.A., Pisarev, R.V., Rasing, T.H.M. Optical Study of the Electronic Structure and Magnetic Ordering in a weak Ferromagnet FeBO3 // Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters. 2007.  V.86, iss.11, Р.712-717.

- Joubert J C, Shirk T, White W B, Rustum Roy. Stability, infrared spectrum and magnetic properties of FeBO3 // Mat. Res. Bull. 1968. V.3. P.671-676.

- Holland T. J. B., Redfern S. A. T. Unit cell refinement from powder diffraction data: the use of regression diagnostics. // Mineralogical Magazine. 1997.

- Zamkovskaya A, Maksimova. Anisotropic thermal expansion in crystals of different categories // Journal of Physics: Conference Series. 2015. V.661. 012067, P. 1-6.