Влияние фазовых превращений на формирование структуры и механических свойств в кристаллах частично стабилизированного диоксида циркония

Боричевский В.Р. 1,2 Серяков С.В. 1,2, Кулебякин А.В. 1 и Милович Ф.О. 2

Студент

1Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия

2Национальный исследовательский технологический университет

«МИСиС», Москва, Россия

E-mail: vasbm@yandex.ru

Кристаллические материалы на основе диоксида циркония обладают свойствами, перспективными во многих приложениях и представляют значительный интерес, как с научной, так и с практической точки зрения. Актуальность исследования твердых растворов на основе диоксида циркония обусловлена интересом к этим объектам, как материалам перспективным для использования в качестве конструкционных неметаллических высокопрочных и износостойких материалов, термобарьерных покрытий, биоинертных материалов для медицины, а также материалов, интересных для электроники и промышленного катализа. Но твердые растворы на основе диоксида циркония с кубической и тетрагональной структурой являются термодинамически метастабильными при комнатной температуре. Целью настоящей работы является исследование влияния процессов фазовых превращений на физико-химические свойства материала на основе диоксида циркония стабилизированного оксидом иттрия.

Синтез кристаллов проводили методом направленной кристаллизации расплава с использованием прямого высокочастотного нагрева. Фазовый состав и структуру исследовали методом рентгеноструктурного анализа, рамановской спектроскопии и просвечивающей электронной микроскопии. Механические свойства, такие как твердость и трещиностойкость, исследовали методом микроиндентирования.

В работе показана закономерность изменения морфологии двойниковой структуры в зависимости от концентрации стабилизирующей примеси. Связь между фазовым составом и механическими свойствами тетрагональных кристаллов на основе диоксида циркония. Показано влияние трансформационного механизма упрочнения в кристаллах на основе диоксида циркония, связанного с фазовым переходом, на микротвердость и трещиностойкость кристаллов.

Исследована анизотропия механических свойств кристаллов. Установлено, что микротвердость слабо зависит от кристаллографической ориентации, в то время как значения трещиностойкости для разных кристаллографических плоскостей отличаются. Максимальные значения трещиностойкости отмечены на образце, вырезанном из кристалла перпендикулярно направлению <100>. Исследована анизотропия микротвердости в зависимости от ориентации диагоналей индентора. Методом локальной спектроскопии комбинационного рассеяния света проведены исследования фазового состава внутри и вокруг отпечатков индентора на плоскостях {100}, {110} и {111} при нагрузках 20Н, 3Н и 1Н. Оценка степени интенсивности тетрагонально–моноклинного перехода на разных кристаллографических плоскостях и при разной ориентации диагоналей индентора показала, что имеет место анизотропия тетрагонально–моноклинного перехода влияющего на трансформационный механизм упрочнения. Максимальное количество моноклинной фазы обнаружено вокруг отпечатка индентора на плоскости {100}, при ориентации диагоналей индентора в направлении <100>. При такой ориентации диагоналей индентора максимальные действующие напряжения получаются вдоль когерентных плоскостей сопряжения тетрагональной и моноклинной фазы.