Структура, фазовый состав и транспортные характеристики

твердых растворов ZrO2 – Sc2O3 – Y2O3

Степанова Екатерина Алексеевна

Студент, магистр

1Национальный исследовательский технологический университет «Московский институт стали и сплавов» / Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

Сотрудник

2Институт физики твердого тела Российской академии наук, Черноголовка, Россия

E-mail: apple33@mail.ru

Курицина И.Е.2

Милович Ф.О.1

Кулебякин А.В.1

Материалы на основе ZrO2, совместно стабилизированные Sc2O3 и Y2O3, используемые в твердооксидных топливных элементах, вызывают большой интерес, поскольку они обладают наивысшей ионной проводимостью среди твердых электролитов на основе ZrO2.

Исследования структуры и транспортных характеристик были проведены на кристаллах, на основе диоксида циркония, солегированных оксидами скандия и иттрия, полученных методом направленной кристаллизации расплава, в широком диапазоне составов (ZrO2)1-x-y(Sc2O3)x(Y2O3)y (x = 0.07 – 0.12; y = 0.01 – 0.04).

Показано, что получение однородных монокристаллов диоксида циркония совместно стабилизированных оксидами скандия и иттрия возможно при определенных концентрациях стабилизирующих оксидов. Так для получения монокристаллов полностью стабилизированного диоксида циркония суммарная концентрация стабилизирующих оксидов скандия и иттрия находится в интервале концентраций 10 - 12 мол. %.

Исследование структуры и фазового состава кристаллов показало, что кристаллы, обладающие наибольшей проводимостью, по своей структуре являются граничными между тетрагональной и кубической структурой. Метод рентгеновской дифрактометрии идентифицирует структуру таких кристаллов как кубическую, а методы комбинационного рассеяния света и просвечивающей электронной микроскопии показывают, что имеет место тетрагональная структура t``- фазы, которая характеризуется малой величиной смещения ионов кислорода в анионной подрешетки вдоль оси C. Для оценки фазовой устойчивости твердых растворов к механическим воздействиям кристаллы истирали в порошок и методом рентгеновской дифрактометрии контролировали изменение фазового состава. Показано, что механическое воздействие на кристаллы при истирании не приводило к изменению фазового состава полностью стабилизированных кристаллов при суммарной концентрации стабилизирующих оксидов, не превышающих 12 мол. %.

Исследование транспортных характеристик кристаллов методом импедансной спектроскопии показало, что солегирование Y2O3 влияет на проводимость кристаллов различным образом и зависит от содержания Sc2O3 в исходном составе. При фиксированных значениях Sc2O3 в солегированных кристаллах максимальной проводимостью обладают составы с суммарной концентрацией стабилизирующих оксидов 10 мол. %.

Установлено, что кроме увеличения концентрации оксида иттрия и связанного с ним роста числа связей Zr-Y, которые энергетически менее предпочтительны для диффузии ионов кислорода в кристалле, а также увеличения количества комплексов связанных вакансий, обусловленных ростом суммарной концентрации стабилизирующих примесей, на проводимость может влиять и степень тетрагональности структуры. Возможно, положение кислорода, как в кубической структуре, так и в явно выраженной тетрагональной структуре снижает подвижность кислорода по сравнению с неустойчивым его положением в решетке t``-фазы.