Синтез  наноразмерных монокристаллов топологического изолятора и исследование гибридных сверхпроводниковых структур на их основе.

Д.С. Яковлев1,2,3, О.В. Скрябина3, Д.С.Львов1,3.

Студент, аспирант, аспирант.

1Московский физико-технический институт, Долгопрудный

2НИЦ Курчатовский Институт, Москва

3Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка

E–mail: dmitry.yakovlev@phystech.edu

Топологические изоляторы представляют собой экзотическое состояние квантовой материи, заключающееся в том, что в объеме такие материалы являются узкозонными полупроводниками, в то время как их поверхность  является металлической. Недавние теоретические предсказания и измерения фотоэлектронной спектроскопии показали [1-3], что группа V-VI  материалов таких как Bi2Se3, Bi2Te3, Sb2Te3 и более сложные соединения как Bi2Te2Se являются ТИ, в энергетическом спектре которых наблюдается присутствие поверхностных состояний описываемых линейным законом дисперсии Дирака (конус Дирака) внутри запрещенной зоны. По прогнозам эти материалы проявляют интересные свойства на поверхности.

В данной работе мы сообщаем о синтезе и характеризации сверхтонких Bi2Te2Se нанопластин с толщиной до нескольких нанометров и поперечным размером около (100-300) нм, выращенных с помощью (PVD - физическое осаждение из газовой фазы) метода синтеза.

Низкотемпературные измерения образца показывают наличие эффекта сверхпроводящей близости ТИ (Bi2Te2Se) и сопряженных с ним сверхпродящими (Nb) ниобиевыеми контактами. На кривых dI/dV мы наблюдаем эффекты, которые могут быть связаны с многократными Андреевскими отражениями.

Литература.

- Yan, Y.et al. Synthesis and Quantum Transport Properties of  Bi2Se3 Topological Insulator Nanostructures. Sci. Rep. 3, 1264; DOI:10.1038/srep01264 (2013).

- Schönherr et al.: Vapour-liquid-solid growth of ternary Bi2Se2Te nanowires. Nanoscale Research Letters 2014 9:127.

- Kong, D.; Randel, J. C.; Peng, H.; Cha, J. J.; Meister, S.; Lai, K.; Chen, Y.; Shen, Z.-X.; Manoharan, H. C.; Cui, Y. Nano Lett. t. 2010, 10, 2245—2250.