Исследование процессов глубокого анодного травления на морфологию и свойства вариативного градиентно-пористого кремния

Рубцова К.И., Силина М.Д.

студент, студент

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», ИНМиН, Москва, Россия

E-mail: rubcova.karina@gmail.com

В настоящее время структуры на основе пористого кремния находят все больше областей применения, например, в качестве электродов для химических источников тока (микротопливных элементов, литий-ионных батарей и т.д.), в качестве датчиков и сенсоров. [2] Отсутствие токсичности и биоразлагаемость позволяет использование его в медицине в качестве «транспортных контейнеров» для лекарств в организм человека, создания портативных мембран для гемодиализа, лечения рака, сахарного диабета и т.д. [3] Однако, единовременное выполнение этих характеристик не представляется возможным. [1] Так, наибольшей удельной площадью поверхности  обладает нанопористый кремний  (~ 1000 м2/г). В то же время, это очень хрупкий материал по сравнению с кремнием. Модуль Юнга  для нанопористого кремния  0,87 ГПа и 160 ГПа для кремния. Удельное сопротивление монокристаллического кремния  может составлять ~ 0,005 Ω∙см, а у нанопористого кремния эта величина достигает 1012 Ω см. [2] Для получения оптимальных характеристик  электродов необходимо реализовывать структуры с требуемыми конструктивными особенностями. Необходимые прочностные характеристики мембран были получены использованием градиентно-пористых структур. Технология формирования таких структур не обеспечивает достаточной удельной поверхности (150-250 м2/г) для размещения катализатора. Поэтому, была проведены разработки процесса формирования градиентно-пористого слоя с нанопористым кремнием. Были предложены структуры градиенто-пористого кремния с вариативной морфологией пор по глубине. Такие пористые слои характеризуются тем, что нанопористый слой располагается на порах с губчатой структурой, которая в свою очередь трансформируются в процессе глубокого анодного травления в столбчатую структуру пор. Вариативные градиентно-пористые структуры формировались в процессе глубокого анодного травления (на 200-400 мкм) с использованием растворов плавиковой кислоты в этаноле.

В настоящей работе представлены результаты по исследованию возможности формирования глубоких вариативных градиентно-пористых слоев в растворах плавиковой кислоты в изопропаноле. В ходе данной работы: получены зависимости глубины травления от концентрации плавиковой кислоты в растворах изопропилового и, для сравнения, этилового спиртов; выявлено, что при содержании плавиковой кислоты в растворе изопропанола меньше 50% нанопористый слой механически разрушается в процессе травления; сформированы мембраны (толщиной более 200 мкм) на основе градиенто-пористой вариативной структуры.

Литература

- Е.В. Волков, В.В. Старков, Ю.А. Добровольский, Е.Ю. Гаврилин. Водородно-воздушный топливный элемент на основе макропористого кремния. «Нано- и микросистемная техника», 2006, №10, стр.40-46.

- В.В. Старков. Получение, свойства и применение пористого кремния. «Все материалы. Энциклопедический справочник», 2009, №4, стр.13-21.

- В.Я. Шевченко, О.И. Киселев, В.Н. Соколов. Исследование, технология, и использование нанопористых носителей лекарств в медицине, 2015.