Влияние давления на магнитное состояние тригональных антиферромагнетиков

Шенгоф Яна Александровна
студент
Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
в г. Севастополе, факультет естественных наук, отделение физики, Севастополь, 
Россия
yanich0102@yandex.ru

Объектом исследования настоящей работы являются тригональные антиферромагнетики (рассматриваются кристаллы бората железа, FeBO3). Эти материалы интересны тем, что обладают рядом свойств различной природы, которые позволяют использовать их в твердотельной электронике. В работе будут рассмотрены магнитоупругие свойства бората железа, обусловливающие значительное влияние высокого квазигидростатического давления на магнитное состояние – изменение ориентации вектора антиферромагнитного момента по отношению к тригональной оси, что наблюдалось методом нейтронной дифракции [1].

В качестве модели квазигидростатического давления было принято гидростатическое давление с одноосной компонентой. Выражения для термодинамических потенциалов с учетом симметрии кристалла имеют следующий вид [2]:

где ,  и  – упругая, магнитная и магнитоупругая компоненты термодинамического потенциала соответственно;  – направляющие углы оси давления;  и  – 
сферические углы вектора антиферромагнетизма l;  – тензор деформации.

Минимизируя термодинамический потенциал по сферическим углам, можно определить ориентацию вектора антиферромагнетизма при различных ориентациях аксиальной компоненты давления. Мы получили, что в случае p((x  вектор l ориентируется параллельно оси давления, а значит остается в базисной плоскости xy. Если p((y, то АФ вектор лежит в плоскости симметрии myz и выходит из базисной плоскости.  Когда же p((z , вектор  l  остается в легкоплоскостном состоянии. Построенная теория качественно согласуется с результатами эксперимента [1].

1. Глазков В.П., Кичанов С.Е., Козленко Д.П., Савенко Б.Н., Соменков В.А. Изменеие магниной структуры FeBO3 при высоких давлениях // Письма в ЖЭТФ. - 2002. - Т.76 - №4.-С.251-253. 
2.  Стругацкий М.Б. Магнитные состояния бората железа в условиях высокого гидростатического давления с аксиальной компонентой // Ученые записки Таврического Национального Университета. - 2006. - Т.19(58). - №1. - С.96 - 99.