Монолитные колонки для обращенно-фазовой хроматографии на основе сополимеров дивинилбензола с винилэтилбензолом и гидроксиалкилметакрилатами

Смирнов К.Н.1, Дьячков И.А.2

1Аспирант; 2младший научный сотрудник

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: smirnov-const@yandex.ru

Монолитные диски и капиллярные монолитные колонки на основе органических полимеров успешно применяют в жидкостной хроматографии для экспрессного разделения смесей биологических макромолекул в режиме градиентного элюирования. В то же время, синтез полимерных монолитов для изократического разделения смесей низкомолекулярных органических веществ является актуальной задачей. Другая важная проблема — получение высокоэффективных полимерных монолитных колонок стандартного аналитического диаметра (2–4.6 мм). Одной из причин, затрудняющих получение таких колонок, является усадка монолитного стержня в процессе полимеризации, ведущая к образованию неоднородностей в месте контакта полимера со стенкой колонки.

В данной работе синтезированы монолитные сорбенты для обращенно-фазовой хроматографии на основе сополимеров дивинилбензола с винилэтилбензолом и различными гидроксиалкилметакрилатами. Монолиты получали термоинициируемой свободнорадикальной полимеризацией внутри стеклянных и стальных трубок размерами 150 ( 3 мм и 100 ( 4.3 мм. Для того чтобы компенсировать усадку полимера в ходе синтеза и предотвратить отрыв монолита от стенки трубки, полимеризацию проводили под давлением азота.

Показано, что синтез под давлением улучшает форму хроматографических пиков и эффективность колонок по сравнению с синтезом в закрытой трубке. Оптимальное давление азота составляет 3 бар. Введение гидроксиалкилметакрилатов в состав полимеризационной смеси позволяет регулировать гидрофобность и структуру образующихся сорбентов. Установлено, что увеличение молярной доли 2-гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) в исходной смеси мономеров с 10.5 до 14.7% приводит к уменьшению гидродинамической проницаемости монолитов на два порядка (с 1.1 ( 10–12 до 1.8 ( 10–14 м2). При этом эффективность колонок со стеклянным корпусом при разделении низкомолекулярных ароматических соединений возрастает с 2000–5000 до 13000–19000 ТТ/м. Эффективность колонки со стальным корпусом достигает 38000 ТТ/м. Использование смеси 2-гидроксибутилметакрилата с 1-гидроксибут-2-илметакрилатом вместо ГЭМА позволило в 1.5–2.5 раза повысить проницаемость колонок без снижения эффективности разделения.

Слова благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-03-00215-а).

Авторы выражают признательность докт. хим. наук, вед. науч. сотр. Пирогову А.В. за помощь в работе.