Продукты леса и сельского хозяйства представляют собой широко распространенный возобновляемый ресурс природных материалов с огромным потенциалом неиспользованных функциональных возможностей и областей применения. Древесина, в частности, является природной наносистемой, структура которой образуется путем самоорганизации на десяти порядках размерной шкалы.  Путем физико-химичкских, химических или механических воздействий растительные волокна можно превратить в гелеобразные дисперсные системы, содержащие нанокристаллическую целлюлозу (НКЦ) в виде стержнеобразных структур. Огромная площадь поверхности, высокая механическая прочность и повышенная химическая реакционная способность нанокристаллической целлюлозы определяют широкий спектр ее применения [1].

В мировой практике  водную дисперсию НКЦ получают из исходной коммерческой микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) путем ее жесткого селективного гидролиза 65%-ной серной кислотой в течение 2 часов и длительным диализом  дистиллированной водой с последующей многократной ультразвуковой обработкой [2].

С целью уменьшения времени обработки и повышения качества целевого продукта в данной работе перед этапом кислотного гидролиза целлюлозосодержащий компонент (на основе свекольного жома, небеленой и беленой технической целлюлозы, МКЦ) подвергали радиационной деструкции при дозе ионизирующего излучения 3-50 Мрад. Полученный после радиационной обработки целлюлозный полуфабрикат подвергали кислотному гидролизу раствором, содержащим 10% серной кислоты и 1% перекиси водорода (кислота Каро) в течение 1 часа с одновременным его механическим диспергированием в водной среде. После отмывки от кислоты полученные суспензии подвергали обработке ультразвуком на установке мощностью 1,5 кВт в течение 30-60 мин.

***

Данный способ обеспечивает получение водной дисперсии нанокристаллической целлюлозы  с частицами наноструктур (вискеров) при следующих их параметрах: длина 100-200 нм, ширина 25-50 нм. Полученная дисперсия предназначена для использования в качестве связующего вещества, наноструктурного компонента в полифункциональных композиционных материалах, реологического модификатора (например, в буровых и цементных растворах), при производстве биоразлагаемых полимерных материалов, загустителя, регулятора вязкости; стабилизатора водно-латексных красок и эмульсий, в фармацевтической, медицинской, пищевой, парфюмерной и в других областях промышленности [3].

Литература

- Азаров В.И., Буров А.В., Оболенская А.В. Химия древесины и синтетических полимеров. СПб., 1999 .

- Bondeson D, Mathew A., Oksman  K. Optimization of the isolation of nanocrystals from microcrystalline cellulose by acid hydrolysis // Cellulose. 2006. V. 13. P. 171-180.

- Kvien I., Tanem B.S., Oksman K. Characterization of cellulose whiskers and their nanocomposites by atomic force and electron microscopy // Biomacromolecules J. 2005. № 6. Р. 3160–3165.