Неравновесные термические возбуждения структурных элементов гибкоцепных полимеров

Колупаев Б.Б.

Научный сотрудник, кандидат физ.– мат. наук

Институт химии высокомолекулярных соединений НАН Украины, Киев, Украина

E–mail: Boris_Kolupaev@gmail.com

Цель работы – исследовать локальную и сегментную подвижность элементов структуры гибкоцепных полимеров в области неравновесного состояния системы. Это позволит направленно регулировать комплекс свойств материала при воздействии на него внешних термических полей. В основу модели положен системный подход рассмотрения внутренней организации гибкоцепных полимеров как совокупность подсистем, которые предопределяют физические характеристики материала [1]. Характерно, что величина подвижности структурных элементов системы зависит от внешних факторов [2]. С использованием потенциала Леннарда – Джонса [2] определено гармоническое квазиравновесное расстояние между структурными элементами и показано, что при дальнейшем термическом возбуждении системы она переходит из неравновесного в ещё более неравновесное состояние. При этом элементарным актом начальной стадии деформации системы служит локальное (при , где  - температура стеклования) и сегментное (при ) возбуждение структурных элементов. Для реализации их подвижности необходимо наличие флуктуационного объема [1]: , (1) величина которого зависит от флуктуационного атомного объема υ и количества атомов N, возбужденных под действием температурного поля при 293 К10 К. Исходя из данных о , модуле упругости μ, коэффициенте Пуассона ν и величине доли свободного объема  (для исследованных ПВХ-С70(Р-10-У), ПВХ-Л5 (НИИ Пластмаш, Киев), ПВБ (ПШ-09), ПС (Styron 678E), ПС-УПС825А) систем, величину энергии связи структурного элемента, обусловленную силами интер- и интрамолекулярного взаимодействия ,  и N, определяли как [2]:

,   (2);       ,   (3);       .   (4)

При этом величина энтропии, характеризующая флуктуационную перегруппировку структурных элементов полимера, равна:

,                                                       (5)

где  - максимальное внутреннее давление в системе.

С помощью соотношений (1)÷(5) исследована температурная зависимость величины теплофизических характеристик (коэффициент теплопроводности λ, теплоемкость ) материала. Показано, что при их определении необходимо учитывать структурное рассеяние и тепловое давление фононов, величина которых по мере повышения Т нелинейно возрастает.

Литература

Хохлов А.Р. Структура и свойства твердых полимеров // Высокомолек. соед. А. 2009, т. 51, №1. c. 37-66.

Klepko V.V., Kolupaev B.B., Lebedev E.V. Phonon Relaxation and internal friction in heterogeneous systems Based on polyvinylchloride // Polum. Sci. A. 2010, vol. 52. № 2. p. 163-167.

__________

Автор выражает признательность профессору, доктору физ.-мат. наук Клепко Валерию Владимировичу за помощь в обсуждении результатов работы.