Влияние предварительной ориентации полиэтилена высокой плотности на процесс деформирования в присутствии активных жидких сред по механизму делокализованного крейзинга

Прищепа Дмитрий Валерьевич

Студент 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: pdv-05@mail.ru

Крейзинг представляет собой особый вид пластической деформации твердых аморфных стеклообразных и полукристаллических полимеров в присутствии физически активных жидких сред и сопровождается развитием уникальной нанопористой структуры за счет протекания в полимере значительных морфологических перестроек [1]. Для полукристаллических полимеров, типичным представителем которых являются полиолефины, характерно протекание делокализованного крейзинга с однородным развитием пористости по всему образца. В данной работе на примере полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) методами динамометрии и проницаемости жидкостей под действием градиента давления исследовано влияние предварительной ориентации полимера на процесс протекания делокализованного крейзинга.

Показано, что одноосная вытяжка ПЭВП при повышенных температурах сопровождается однородным деформированием полимера без шейкообразования и ориентацией. Предварительная ориентация приводит к значительным изменениям механических свойств полиэтилена. Установлено, что деформирование предварительно ориентированных на 50 и 75% образцов в присутствии нормальных углеводородов сопровождается развитием пористости и протекает по механизму делокализованного крезинга. По мере увеличения степени предварительной ориентации от 50% до 75% общая объемная пористость образцов практически не изменяется, что говорит о сохранении эффективности крейзинга. Однако при повышении степени предварительной ориентации до 100% крейзинг полностью подавляется. Таким образом, предварительная вытяжка ПЭВП на 100% приводит к критическим изменениям морфологии полукристаллического полимера, при которых дальнейшее развитие деформации по механизму крейзинга подавлено.

Литература

- Волынский А.Л., Бакеев Н.Ф. Структурная самоорганизация аморфных полимеров. М.: ФИЗМАТЛИТ. 2005

Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю к.х.н. Аржаковой О.В. за всестороннюю помощь в проведении исследовательских работ и обсуждении результатов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Ведущих научных школ
НШ-4371.2010.3 и ГК № 02.740.11.0143.