Синтез полистирольных суспензий с положительным зарядом частиц в присутствии катионных поверхностно-активных веществ различной природы

Шестаков А.М.

Аспирант

Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова, факультет биотехнологии и органического синтеза, Москва, Россия

E-mail: alexej-85@mail.ru

На примере полистирольных суспензий показана возможность получения полимерных микросфер с высоким положительным зарядом. Они синтезированы эмульсионной полимеризацией стирола в присутствии катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) различной природы: катамина АБ, цетилпиридиний бромида (ЦПБр), поли-N,N-диметил-N,N-диаллиламмоний хлорида (ПДМДААХ), а также алкиламидодиамина и алкиламидогексаамина, полученных на основе стеариновой фракции пальмового масла и диэтилентриамина. Инициирование полимеризации осуществляли окислительно-восстановительной системой перекись водорода/соль железа (II).

Рецептуры синтеза полистирольных суспензий были выбраны на основании данных по изучению коллоидно-химических свойств катионных ПАВ, сравнительный анализ которых показал, что среди изученных ПАВ наибольшей поверхностной активностью характеризуются алкиламидодиамин и алкиламидогексаамин. В их присутствии удалось синтезировать полистирольные суспензии с зарядом частиц до +70 mV и диаметром 0.15 мкм с узким распределением по размерам. В процессе полимеризации реакционная система в их присутствии характеризовалась устойчивостью, полная конверсия мономера достигалась за 2 часа.

Изучение кинетических закономерностей полимеризации стирола (зависимости скорости полимеризации от концентрации эмульгатора, инициатора и температуры) в присутствии этих ПАВ позволило разработать рецептуры синтеза полимерных суспензий со свойствами, позволяющими их рекомендовать в качестве компонентов битумных эмульсий, используемых при дорожном строительстве, а также в качестве компонентов при производстве бумаги.

Алкиламидодиамины и алкиламидогексаамины сравнительно недороги и производятся отечественной промышленностью.

Автор выражает признательность профессору, д.х.н. Грицковой И.А. за помощь в подготовке тезисов.