Синтез сложных оксидов PrYbO3 и LaErO3  методом химической гомогенизации

Нездойминога Дарья Андреевна

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail:bladedarya@yandex.ru

Смешанные оксиды LnLn’O3 (Ln, Ln’ = РЗЭ) со структурой перовскита обладают уникальными и разнообразными (электрическими, магнитными и оптическими) свойствами. В частности, они являются перспективными кандидатами в материалы с высоким значением константы диэлектрической проницаемости (high-k materials). Получение фазы смешанного оксида по твердофазной реакции взаимодействия простых оксидов РЗЭ затруднено вследствие низкой теплоты реакции и кинетических факторов. Образование смешанных оксидов также ограничено геометрическими соотношениями: радиусы ионов РЗЭ, входящих в их состав, должны удовлетворять фактору толерантности Гольдшмидта (t) [1], определяющему границы области термодинамической стабильности существования перовскитной структуры. Стабильная фаза смешанного оксида образуется при значениях фактора t > 0,79. Однако есть примеры образования в жестких условиях фаз LnLn’O3, для которых значение фактора t < 0,79. Так, фаза PrYbO3 образуется уже при 1200оС.[2]

В данной работе исследована возможность решения проблемы синтеза смешанных оксидов РЗЭ методами «мягкой» химии с использованием в качестве прекурсоров пропионатов РЗЭ. Преимуществами этого метода являются высокая степень гомогенизации реагентов, что облегчает кинетику фазообразования. Выбор прекурсоров был обусловлен низкой температурой разложения пропионатов до оксидов, а так же высокой растворимостью и устойчивостью растворов, что также является преимуществом при получении оксидов в виде плёнок.

Объектами синтеза выбраны порошки и пленки смешанных оксидов PrYbO3 (t = 0,787) и LaErO3 (t =0,790) [1]. Синтезированы и охарактеризованы методами элементного, ИК спектроскопического и термического анализа индивидуальные пропионаты и смешанные прекурсоры, полученные различными способами: сокристаллизация, превращение в аморфный продукт и разнолигандное комплексообразование с моноэтаноламином. Процесс разложения прекурсоров исследовали методом термического анализа, состав продуктов обжига определяли с помощью РФА. Показано влияние на состав продуктов способа получения прекурсора и условий обжига. Разложение полученных прекурсоров проводилось при различных температурах (1000-1500оС) на воздухе и в инертной атмосфере. Определены условия получения фаз PrYbO3 и LaErO3 методом химической гомогенизации.

- M. Bharathy et al. Crystal growth of inter-lanthanide LaLn’O3 (Ln’ – Y, Ho-Lu) perovskites from hydroxide fluxes. Solid State Sciences 11 (2009) 651 – 654.

- Artini C. et al. Stability field and structural properties of intra-rare earth perovskites // Journal of alloys and compounds (2010) vol.494 p.336-339.