Синтез катодных материалов для литиевых аккумуляторов LiNixMnxCo1-2xO2 (x=0.4, 0.45) с использованием криохимического метода

Куриленко К.А.

Студент

Московский Государственный Университет, Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: kostik_msu@mail.ru

В последнее время материалы состава LiNixMnxCo1-2xO2 широко используются в качестве катодных в литий-ионных аккумуляторах [1,2]. Ввиду высокой электрохимической емкости (210-230 мА∙ч/г), а также низкой стоимости и токсичности они стали альтернативной заменой традиционному кобальтиту лития LiCoO2.

Катодные материалы на основе LiNixMnxCo1-2xO2  синтезируют различными методами (метод соосажденных гидроксидов, твердофазный синтез, золь-гель метод). Однако совсем недавно распространение получил криохимический метод синтеза данных материалов, основанный на сочетании низко и высокотемпературных воздействий и позволяющий получение многокомпонентных составов с высокой степенью химической однородности и строго контролируемым размером частиц,

Изучаемые LiNi0.45Mn0.45Co0.1O2 и LiNi0.4Mn0.4Co0.2O2 получали из 3 различных криохимических солевых прекурсоров (нитратный, ацетатный и нитрат-ацетатный) при термообработке при различных температурах (800-950˚C). Полученные материалы были охарактеризованы методами рентгеновской дифракции и растровой электронной микроскопии (РЭМ). Следует отметить, что с ростом температуры отжига наблюдаются уменьшение полуширины дифракционных максимумов (FWHM), а также более выраженное расщепление пар пиков 006/102 и 018/110, что свидетельствует об увеличении кристалличности материала и степени упорядоченности катионов Li+ и Ni2+  в структуре, соответственно. Тем самым обнаружено, что наиболее перспективными для электрохимического тестирования материалами являются образцы, полученные из нитратного прекурсора и подвергнутые отжигу при температуре 950˚С в течение 3 часов, результаты исследования которых представлены в таблице.

| Состав катодного материала | a, Å | с, Å | c/a | FWHM104º |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LiNi0.45Mn0.45Co0.1O2 | 2,8753(5) | 14,301(5) | 4,973 | 0,235 |
| LiNi0.4Mn0.4Co0.2O2 | 2,8732(4) | 14,275(3) | 4,968 | 0,243 |

Средний размер частиц LiNi0.4Mn0.4Co0.2O2 по данным РЭМ увеличивается от 30 до 200 нм при увеличении температуры отжига от 600 до 950˚С. Также при увеличении содержания кобальта в исследуемых материалах наблюдается увеличение среднего размера частиц и уменьшение параметров элементарной ячейки.

[1] M.S. Whitittingham, “Lithium batteries and cathode materials”, Chem. Rev. 104 (2004) 4271-4301.

[2] L. Wang, J. Li, X. He, W. Pu, C. Wan, C. Jiang, “Recent advances in layered LiNixCoyMn1-x-yO2 cathode materiales for lithium ion batteries”, J. Solid State Electrochem. 13 (2009) 1157-1164.