Активация гидрида магния для генерирования водорода в реакции гидролиза

Чувиков Сергей Владимирович

Студент

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: sergey.chuvikov@gmail.com

Одним из наиболее перспективных подходов к созданию систем питания портативных топливных элементов (ТЭ) является использование веществ, способных генерировать водород при взаимодействии с водой. Среди таких веществ – легких металлов и их водородных соединений – особый интерес благодаря сочетанию доступности, безопасности и потенциально высокой производительности по водороду (более 15 масс.%) представляет гидрид магния.

Однако, реакция окисления гидрида магния водой в обычных условиях кинетически заторможена из-за образования на поверхности частиц гидрида слаборастворимого в воде изолирующего слоя гидроксида магния. В результате количество выделяющегося водорода за час не превышает 0,5% от теоретического выхода. Самый простой способ решения проблемы – повышение кислотности реакционной среды – серьезно осложняет практическое применение гидрида магния во многих случаях, в частности, в портативных ТЭ.

Целью настоящей работы являлась разработка метода активации процесса генерирования водорода при взаимодействии с водой гидрида магния. Для решения поставленной цели предлагается сочетание добавок нейтральных хлоридов (NaCl) и  механохимической активации гидрида. Присутствие хлорид-иона в растворе способствует повышению растворимости гидроксида магния, а высокоэнергетическая механическая обработка в шаровых мельницах планетарного типа позволяет не только измельчить вещество и увеличить его реакционную поверхность, но и зафиксировать в метастабильном химически активном состоянии.

При исследовании гидролиза необработанного гидрида магния в соляном растворе хлорида натрия различных концентраций (0,01, 0,05, 0,1, 0,5 и 2 моль/л) было установлено, что скорость реакции возрастает при увеличении содержания соли и достигает максимума (7%-ый выход за 60 минут) при концентрации 0,1 моль/л.

Механоактивированный гидрид магния при гидролизе в чистой воде способен выделить за час до 30 % водорода от теоретически возможного количества. При добавке в раствор NaCl процесс заметно ускоряется. Как и в случае с необработанным гидридом, максимальный эффект – 45% выхода водорода за 1 час - наблюдается при концентрации соли 0,1 моль/л. Следует отметить, что изменение количества раствора для той же массы образца не влияет на полноту гидролиза.

Наибольшую результативность продемонстрировал метод активации, заключающийся в введении соли непосредственно в процессе механохимической активации. При величине добавки, соответствующей той же эффективной концентрации раствора (0,1 моль/л), степень превращения в реакции гидролиза возрастает до 65% за 1 час. Полученный результат свидетельствует о том, что присутствие хлорида натрия существенно изменяет состояние активированного при механообработке материала и, как следствие, механизм его взаимодействия с водой. К аналогичному выводу приводит анализ кинетических зависимостей «время - степень превращения», осуществленный с применением формально-кинетических уравнений.