Биосорбция урана (VI) клеточными оболочками дрожжей  Saccharomyces cerevisiae

Аронбаев Сергей Дмитриевич

аспирант

Самаркандский Государственный Университет им.А.Навои, Узбекистан

E-mail: diron51@mail.ru

На предприятиях  уранодобывающей и ураноперерабатывающей промышленности скапливается большое количество радиоактивных жидких отходов, утилизация которых представляет собой актуальную экологическую проблему.

Из открытых литературных источников известно, что микроорганизмы различных таксономических групп, наряду с тяжелыми металлами способны сорбировать и радионуклиды, в частности, уран и продукты его распада, из разбавленных водных растворов. Однако, результаты этих исследований противоречивы, а сами они не выходят из рамок лабораторных исследований.

Настоящая работа посвящена изучению биосорбции уранил-ионов клеточными оболочками дрожжей Saccharomyces cerevisiae.

Были использованы   осадочные дрожжи S. cerevisiae, штамм W-37, отобранные из ЦКТ(цилиндро-конического танка) после фильтрации основного продукта – пива. Биомассу центрифугировали, осадок дрожжей отмывали дистиллированной водой, автоклавировали  при 1300С в течение 1,5 час и высушивали при 650С. Высушенную биомассу дрожжей,  уже полностью состоящей из оболочек мертвых клеток,   размельчали до частиц диаметром 0,5 мм. Модельные растворы с различными концентрациями U(VI) готовили растворением в дистиллированной воде сульфата уранила UO2SO4•3H2O. Контактирование  навесок дрожжевого биосорбента с растворами с известной начальной концентрацией проводили в конических колбах емкостью 250 мл в течении 1,5 час при встряхивании на горизонтальной качалке АВУ- 6С  при 150 об/мин. Сорбционную емкость биомассы рассчитывали по разности концентраций исходного и конечного растворов, определяемых фотоколориметрическим методом с арсеназо III при λ = 660 нм. По полученным данным строили изотермы адсорбции в координатах Фрейндлиха  и Ленгмюра . Коэффициенты корреляции R2  и критериальные уравнения рассчитывали на ПК с использованием программы Advanced Grapher. Результаты исследования приведены в таблице 1.

Таблица 1. Биосорбции U(VI) клеточными оболочками дрожжей S. cerevisiae*

| Расчеты по уравнению Фрейндлиха |  |  | Расчеты по уравнению Ленгмюра |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | K | R2 | Qmax, мг/г | b | R2 |
| 0,5844 | 6,31 | 0,9476 | 183,3 | 0,2766 | 0,9898 |
| y = 0,638x + 0,803 |  |  | y = 0,3611x + 0,0044 |  |  |

*- концентрация биосорбента – 1г/дм3 ; начальная концентрация U (VI) -100 мг/дм3; t - +180 C ; pH = 6,0; τ – 1,5 час; скорость встряхивания – 150 об/мин

Таким образом,  в изученном интервале концентраций и рН бисорбция U(VI) более точно описывается уравнением Ленгмюра, что может свидетельствовать о частично хемосорбционном процессе.

С целью выявления групп, вносящих преимущественный вклад в биосорбцию U(VI), нами была проведена модификация биосорбента путем последовательной блокировки карбоксильных-, амино- и фосфорильных групп известными методами. Проводили сравнение величины Qmax для U(VI) до и после соответствующей блокировки.

Было установлено, что именно этерификация карбоксильных групп пептидо-глюкановой цепи биополимеров клеточных оболочек дрожжей приводит к наибольшему эффекту снижения биосорбции (почти в 5 раз по сравнению с контрольным) и их модификацией можно варьировать сорбционно-аналитическими свойствами биосорбентов на основе клеточных оболочек дрожжей S. cerevisiae