Частицы «ядро-оболочка» на основе микросферолитов карбоната кальция для создания системы доставки лекарств

Трушина Дарья Борисовна

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: trushina.d@mail.ru

Среди большого числа неорганических соединений, используемых в медицине, важное место занимает карбонат кальция (КК). Одной из областей его применения является создание систем доставки лекарств [1,2]. Для медико-биологического использования контейнеров на основе пористых частиц КК важно количественно определять степень его загрузки функциональным веществом.

Целью работы является получение и исследование системы микроконтейнеров карбоната кальция с адсорбированным модельным соединением, покрытых полимерной оболочкой. В качестве модельного лекарственного соединения был выбран центральный анестетик лоперамид, не проходящий гематоэнцефалический барьер. Одним из способов эффективной доставки подобных веществ в центральную нервную систему является интраназальный метод введения препарата [3].

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.1 а) Калибровочная прямая для лоперамида б) Зависимость количества адсорбированного лоперамида от соотношения спирт-вода в растворе при различных концентрациях раствора |

На рис.1а представлена полученная калибровочная прямая для определения концентрации лоперамида. Были проведены спектрофотометрические измерения растворов лоперамида и супернатантов после проведения процесса адсорбции для образцов, когда раствор содержал различное количество воды (исследовались соотношения спирт-вода 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5). Также варьировалась концентрация лоперамида в растворе. По калибровочной прямой для каждого образца было рассчитано количество включенного в частицы лоперамида и построены графики зависимости количества адсорбированного вещества от состава раствора. Рис.1б демонстрирует зависимость количества адсорбированного вещества от соотношения воды и спирта в растворе для разных концентраций вещества. Из характера полученных зависимостей можно сделать вывод, что адсорбция происходит эффективнее, когда к раствору лоперамида в спирте добавлено некоторое количество воды. При увеличении количества воды, соотношении спирт-вода, больше чем 1:3, количество адсорбированного лоперамида практически не изменяется, процесс выходит на насыщение. Показано, что чем более концентрированный раствор используется, тем выше количество адсорбированного лоперамида.

Рис.2 Зависимость процента десорбированного вещества от времени десорбции для образца с полимерной оболочкой (нижний график) и без нее (верхний график)

Частицы КК с лекарственным веществом были покрыты гиалуроновой кислотой, и проведена десорбция вещества из частиц. На рис.2 представлены графики зависимости рассчитанного процента десорбции от времени десорбции для образцов, покрытых полимерной оболочкой и без нее. Нижняя кривая соответствует образцам, частицы КК которых были покрыты гиалуроновой кислотой, верхняя – без нее. Из сравнения кривых можно сделать вывод, что покрытие частиц с адсорбированным веществом полимерной оболочкой позволяет задержать десорбцию. Это говорит о возможной пролонгации действия вещества при десорбции его в носовой полости.

Литература

1. Shang-Hsiu Hu, Chia-Hui Tsai, Chen-Fu Liao, Dean-Mo Liu, San-Yuan Chen. Controlled Rupture of Magnetic Polyelectrolyte Microcapsules for Drug Delivery // Langmuir. 2008, Vol. 24, № 20, pp. 11811-11818.

2. Jun Wang, Ji-Si Chen, Jing-Yi Zong, Dong Zhao, Feng Li, Ren-Xi Zhuo, Si-Xue Cheng. Calcium Carbonate/Carboxymethyl Chitosan Hybrid Microspheres and Nanospheres for Drug Delivery // Journal Physical Chemistry. 2010, Vol. 114, № 44, pp. 18940-18945.

3. Shyeilla V. Dhuria, Leah R. Hanson, William H. Frey Ii. Intranasal Delivery to the Central Nervous System: Mechanisms and Experimental Considerations // Journal of Pharmaceutical Sciences. 2011, Vol. 99, № 4.